Evropská organizace pro technická schválení

ETAG 001 Vydání 1997 ŘÍDICÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ KOVOVÉ KOTVY DO BETONU (Metal anchors for use in concrete)

Část dvě: ROZPĚRNÉ KOTVY AKTIVOVANÉ KROUTICÍM MOMENTEM

EOTA, rue du Trône 12 Troonstraat, B – 1000 Brussels

###### ÚDAJE O ZPRACOVATELI PŘEKLADU

Překlad tohoto dokumentu byl proveden na základě požadavku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, odboru státního zkušebnictví a technické normalizace, (Smlouva č. 06/5.15/ÚNMZ ze dne 27.4.2006) Svazem zkušeben pro výstavbu se sídlem 102 21  Praha 10, Pražská 16.

## Úvodní poznámky

V této části jsou uvedeny požadavky, kritéria a údaje týkající se zkoušek, které doplňují část 1 a vztahují se pouze na rozpěrné kotvy aktivované krouticím momentem. Používá se stejné číslování jako v části 1. Pokud není určitý bod zmíněn, platí beze změny text uvedený v části 1.

# Obsah

# Část dvě: rozpěrné kotvy aktivované krouticím momentem

2.	předmět 	3

2.1	Kotvy 	3

2.1.1	Typy a principy funkce 	3

5.	Metody ověřování 	4

5.1	Metody související s bodem 4.1 (mechanická odolnost a stabilita) 	4

5.1.2	Zkoušky vhodnosti k použití	4

5.1.3	Zkoušky pro určená použití	4

6.	posuzování a hodnocení vhodnosti kotev k určenému použití 	6

6.1	Posuzování a hodnocení související s bodem 4.1 (mechanická odolnost a stabilita) 	6

6.1.1.1	Kritéria platná pro všechny zkoušky 	6

6.1.1.2	Kritéria platná pro specifické zkoušky 	6

6.7	Identifikace kotvy	6

8.	prokazování shody 	6

8.3	Plán zkoušek 	6

## 2.	Předmět

### 2.1	Kotvy

### 2.1.1	Typy a principy funkce

Tento řídicí pokyn se vztahuje na tyto rozpěrné kotvy aktivované krouticím momentem:

a)	rozpěrná kotva objímkového typu s jedním kuželem (obrázek 2.2a) nebo s více kužely;

b)	rozpěrná kotva svorníkového typu s jedním kuželem (obrázek 2.2b) nebo s více kužely;

c)	kombinace a) a b).

utahovací moment

(a) rozpínací objímka kužel

utahovací moment

(b) rozpínací objímka kužel

Obrázek 2.2	Příklady rozpěrných kotev aktivovaných krouticím momentem

## 5.	metody ověřování

### 5.1	Metody související s bodem 4.1 (mechanická odolnost a stabilita)

### 5.1.2	Zkoušky vhodnosti k použití

Druhy zkoušek, doplňkové zkoušky, zkušební podmínky a počet požadovaných zkoušek, jakož i kritéria vztahující se na výsledky jsou uvedeny v tabulkách 5.1 (kotvy určené k použití v betonu s trhlinami a bez trhlin) a 5.2 (kotvy určené k použití pouze v betonu bez trhlin). Obecně se všechny zkoušky provedou na jednotlivých kotvách bez účinků okraje a rozteče při zatížení tahem. U zkoušek uvedených v každé tabulce v řádku 7 se utahovací moment zvyšuje nejméně na T = 1,3 Tinst (viz příloha A).

### 5.1.3	Zkoušky pro určená použití

Zkušební podmínky jsou uvedeny v části 1 bodě 5.1.3 a v příloze B. Přehledně jsou shrnuty v tabulce 5.4 v části 1. Tabulka 5.4 se vztahuje na kotvy určené k použití v betonu s trhlinami a bez trhlin podle varianty 1.

Tabulka 5.1	Zkoušky vhodnosti k použití rozpěrných kotev aktivovaných krouticím momentem a určených pro beton s trhlinami a bez trhlin

|  | Účel zkoušky | Beton | Šířka trhliny w (mm) | Vrták | Použitý moment T/Tinst | Minimální počet zkoušek na jedné velikosti kotvy (1) |  |  |  |  | Kritéria |  | Pozn. | Zkušební postup uveden v příloze A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Závislost zatížení/ posuv | Mezní zatížení, požad. (3) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | s | i | m | i | l |  |  |  |  |
| 1 | Bezpečnost montáže: a) síla vyvozená při kotvení | C 50/60 | 0,3 | dcut,m | 0,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Část 1 6.1.1.1 |  0,8 (4) | (5), (6) | 5.2.1 |
| 2 | b) kontakt s výztuží | C 20/25 | 0,3 | dcut,m | 1,0/0,5 (7) | 5 | 5 | – | – | – |  |  0,7 (4) | (2), (6) | 5.8 |
| 3 | Fungování v betonu nízké pevnosti | C 20/25 | 0,5 | dcut,max | 1,0/0,5 (7) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  0,8 | (5), (6) | 5.2.1 |
| 4 | Fungování v betonu vysoké pevnosti | C 50/60 | 0,5 | dcut,min | 1,0/0,5 (7) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  0,8 | (5), (6) | 5.2.1 |
| 5 | Fungování při změnách šířky trhlin | C 20/25 | 0,1 až 0,3 | dcut,max | 1,0/0,5 (7) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Část 1 6.1.1.1 a 6.1.1.2 a) |  0,9 | (5), (6) | 5.5 |
| 6 | Fungování při opakovaném zatížení | C 20/25 | 0 | dcut,m | 1,0/0,5 (7) | – | – | 3 | – | – | Část 1 6.1.1.1 a 6.1.1.2 b) |  1,0 | (8) | 5.6 |
| 7 | Maximální utahovací moment | C 50/60 | 0 | dcut,m | 1,3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | (9) | (10) | 5.10 |

Poznámky k tabulce 5.1 jsou uvedeny u tabulky 5.2.

Tabulka 5.2	Zkoušky vhodnosti k použití rozpěrných kotev aktivovaných krouticím momentem a určených pouze pro beton bez trhlin

|  | Účel zkoušky | Beton | Vrták | Použitý moment T/Tinst | Minimální počet zkoušek na jedné velikosti kotvy (1) |  |  |  |  | Kritéria |  | Pozn. | Zkušební postup uveden v příloze A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Závislost zatížení/ posuv | Mezní zatížení, požad. (3) |  |  |
|  |  |  |  |  | s | i | m | i | l |  |  |  |  |
| 1 | Bezpečnost montáže: a) síla vyvozená při kotvení | C 20/25 | dcut,m | 0,5 | 5 | – | 5 | – | 5 | Část 1 6.1.1.1 |  0,8 (4) | (6), (8) | 5.2.1 |
| 2 | b) kontakt s výztuží | C 20/25 | dcut,m | 1,0/0,5 (7) | 5 | 5 | – | – | – |  |  0,7 (4) | (2), (6) | 5.8 |
| 3 | Fungování v betonu nízké pevnosti | C 20/25 | dcut,max | 1,0/0,5 (7) | 5 | – | 5 | – | 5 |  |  0,8 | (6), (8) | 5.2.1 |
| 4 | Fungování v betonu vysoké pevnosti | C 50/60 | dcut,min | 1,0/0,5 (7) | 5 | – | 5 | – | 5 |  |  1,0 | (6), (8) | 5.2.1 |
| 5 | Fungování při opakovaném zatížení | C 20/25 C 50/60 | dcut,m | 1,0/0,5 (7) | – | – | 3 3 | – | – | Část 1 6.1.1.1 a 6.1.1.2 b) |  1,0 | (8) | 5.6 |
| 6 | Fungování při stálém zatížení | C 20/25 | dcut,m | 1,0/0,5 (7) | – | – | 4 | – | – | Část 1 6.1.1.1 a 6.1.1.2 c) |  1,0 | (8) | 5.7 |
| 7 | Maximální utahovací moment | C 50/60 | dcut,m | 1,3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | (9) | (10) | 5.10 |

Poznámky k tabulkám 5.1 a 5.2:

(1)	Velikost kotvy:

s	=	nejmenší

i	=	mezilehlá

m	=	střední

l	=	největší

(2)	Nezbytné pouze u kotev s hef  80 mm určených k použití v betonových dílcích s výztuží o rozteči  150 mm.

(3)	: viz část 1 rovnice (6.2).

(4)	Platí pro 2  = 1,2; pro ostatní hodnoty 2 viz část 1 bod 6.1.2.2.2.

(5)	Jestliže se společně zkoušejí méně než tři velikosti kotvy a/nebo různé velikosti kotev nejsou podobné, pokud se týká geometrie, tření mezi kuželem a objímkou (vnitřní tření) a tření mezi objímkou a betonem (vnější tření), musí se počet zkoušek zvýšit na 10 pro všechny velikosti kotev.

(6)	Jestliže variační součinitel zatížení při porušení je v  10 % nebo variační součinitel posuvu kotvy při zatížení F = 0,5 FRu,m (FRu,m = střední zatížení při porušení v sérii zkoušek) je v  30 %, musí se počet zkoušek v této sérii zvýšit na n = 10.

(7)	Po 10 minutách po aplikaci utahovacího momentu Tinst se utahovací moment musí snížit na T = 0,5 Tinst.

(8)	Jestliže kotvy nejsou podobné, pokud se týká geometrie, tření mezi kuželem a objímkou a tření mezi objímkou a betonem, musí se zkoušet také ostatní velikosti.

(9)	Viz část 1 bod 6.1.1.2 písm. d) a pro kotvy svorníkového typu (část 2 obrázek 2.2b) viz též část 2 bod 6.1.1.2 písm. d).

(10)	U kotev objímkového typu (viz část 2 obrázek 2.2a) se počet velikostí, které se mají zkoušet, může snížit nebo se tyto zkoušky mohou vynechat, je-li možné na základě zkušeností prokázat, že bude splněn požadavek podle části 1 bodu 6.1.1.2 písm.d).

## 6.	posuzování a hodnocení vhodnosti kotev k určenému použití

### 6.1	Posuzování a hodnocení související s bodem 4.1 (mechanická odolnost a stabilita)

#### 6.1.1.1	Kritéria platná pro všechny zkoušky

a)	Závislost zatížení/posuv

K nekontrolovanému skluzu kotvy dochází, když se rozpínací objímka pohne ve vyvrtaném otvoru. Pozná se to podle poklesu zatížení a/nebo podle vodorovné nebo téměř vodorovné partie na křivce zatížení/posuv (viz část 1 obrázek 6.1). V případě pochybností o chování kotvy je nutné vhodným způsobem zaznamenat posuv rozpínací objímky oproti její původní poloze ve vyvrtaném otvoru během zkoušek tahem nebo po nich. V případě zjištění nekontrolovaného skluzu platí ustanovení části 1 bodu 6.1.1.1 písm. a).

#### 6.1.1.2	Kritéria platná pro specifické zkoušky

d)	Zkouška utahovacího momentu, tabulky 5.1 a 5.2, řádek 7

Vedle požadavku uvedeného v části 1 bodě 6.1.1.2 písm. d) pro kotvy svorníkového typu (viz část 2 obrázek 2.2b) nesmí až do utahovacího momentu T = 1,3 Tinst dojít k otáčení kotvy.

### 6.7	Identifikace kotvy

Vedle zkoušek uvedených v části 1 musí být změřena drsnost povrchu kužele a vnitřního povrchu objímky. Mimoto jsou-li kužel a/nebo objímka opatřeny povlakem, musí být tento povlak identifikován a změřena jeho tloušťka. Výsledky je nutné porovnat se specifikací (viz část 1 bod 6.7).

## 8.	prokazování shody

### 8.3	Plán zkoušek

Fungování rozpěrných kotev aktivovaných krouticím momentem do značné míry závisí na vnitřním tření mezi kuželem a objímkou, které je ovlivňováno geometrií, jakož i tvrdostí a drsností povrchu kužele a objímky. Při zkouškách vhodnosti k použití se nekontroluje vliv tolerancí těchto parametrů na chování kotvy se zřetelem k jejich možným kombinacím. Proto se v pravidelných intervalech provádějí zkoušky za účelem měření vnitřního tření mezi kuželem a objímkou. Lze toho dosáhnout měřením poměru síly způsobující prasknutí k tahové síle. Výsledky zkoušek musí spadat do pásma rozptylu pro vztah mezi sílou způsobující prasknutí a tahovou sílou podle měření na kotvách použitých při schvalovacích zkouškách. Protože poměr mezi sílou způsobující prasknutí a tahovou sílou může být ovlivněn uspořádáním zkoušky a zkušebním postupem, musí se zkoušky v rámci řízení výroby provádět stejným způsobem jako schvalovací zkoušky.

Pokud se tyto zkoušky neprovádějí, musí se v pravidelných intervalech provádět zkoušky v betonu vysoké pevnosti podle řádku 4 v tabulce 5.1 v části 1. Výsledky těchto zkoušek musí splňovat požadavky podle bodu 6.1.1.1 části 1.