Evropská organizace pro technická schválení

ETAG 001 Vydání srpen 2003 ŘÍDICÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ KOVOVÉ KOTVY DO BETONU (Metal anchors for use in concrete)

Část šest: KOTVY PRO SKUPINOVÉ POUŽITÍ V NENOSNÝCH KONSTRUKCÍCH

EOTA, Kunstlaan 40 Avenue des Arts, B – 1040 Brussels

###### ÚDAJE O ZPRACOVATELI PŘEKLADU

Překlad tohoto dokumentu byl proveden na základě požadavku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, odboru státního zkušebnictví a technické normalizace, (Smlouva č. 06/5.15/ÚNMZ ze dne 27.4.2006) Svazem zkušeben pro výstavbu se sídlem 102 21  Praha 10, Pražská 16.

## Úvodní poznámky

V této části jsou uvedeny požadavky, kritéria a údaje týkající se zkoušek, které se vztahují na kotvy pro skupinové použití v nenosných konstrukcích. Používá se stejné číslování jako v části 1. Pokud není určitý bod zmíněn, platí beze změny text uvedený v části 1.

# Obsah

# Část šest: Kotvy pro skupinové použití v nenosných konstrukcích

2.	předmět 	3

2.0	Obecně	3

2.1	Kotvy 	3

2.1.1	Typy a principy funkce 	3

2.1.2	Materiály	3

2.1.3	Rozměry	3

2.2	Beton	4

2.2.1	Materiály	4

2.2.2	Betonové dílce	4

2.3	Zatížení 	4

2.4	Kategorie 	4

2.6	Definice skupinového použití kotev	4

4.	požadavky na stavby 	4

4.1.1.2	Teplota	4

4.1.2.1	Správná montáž	4

4.3	Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 	4

5.	Metody ověřování 	4

5.1.2	Zkoušky vhodnosti k použití	4

5.1.3	Zkoušky pro určená použití 	10

5.3	Metody týkající se bodu 4.3 (hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí)	10

6.	posuzování a hodnocení vhodnosti kotev k určenému použití 	10

6.1	Posuzování a hodnocení související s bodem 4.1 (mechanická odolnost a stabilita) 	10

6.1.1	Vhodnost k použití	10

6.1.1.1	Kritéria platná pro všechny zkoušky	10

6.1.2	Podmínky určeného použití	10

6.1.2.1	Kritéria	10

6.1.2.2.1	Charakteristická únosnost jednotlivé kotvy 	11

6.3	Posuzování a hodnocení související s bodem 4.3 (hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí) 	11

7.	Předpoklady, na jejichž základě se posuzuje vhodnost k použití	11

7.1	Metody návrhu kotvení	11

7.2	Doporučení týkající se balení, přepravy a skladování	11

7.3	Montáž kotev	11

8.	prokazování shody 	11

8.1	Rozhodnutí Evropské komise 	11

9.	obsah eta 	12

Příloha 1 (informativní)	13

## 2.	Předmět

### 2.0	Obecně

Tato část řídicího pokynu se vztahuje na posuzování instalovaných kovových kotev určených pro skupinové použití v betonu běžné hutnosti pro nenosné konstrukce.

Při používání těchto kotev musí být splněny požadavky týkající se bezpečnosti při používání stanovené v základním požadavku 4 (ER 4) CPD. Porucha kotvení připevňovaného prvku představuje bezprostřední ohrožení lidského života.

Tyto kotvy se používají pro skupinové připevnění, viz bod 2.6.

### 2.1	Kotvy

### 2.1.1	Typy a principy funkce

Tato část řídicího pokynu se vztahuje na kovové kotvy umístěné ve vyvrtaných otvorech s těmito principy funkce:

- rozpěrné kotvy aktivované krouticím momentem

- rozpěrné kotvy aktivované deformací

- zařezávací kotvy

- injektované kotvy

- rozpěrné kotvy aktivované zatížením

- jiné principy funkce v dutých tvárnicích

Příklady různých typů kotev jsou uvedeny v části 1 na obrázku 2.2.

### 2.1.2	Materiály

Platí ustanovení části 1 bodu 2.1.2. Navíc se tato část řídicího pokynu vztahuje na kotvy vyrobené z jiných kovů než z oceli; u těchto kotev je nutné další posouzení, pokud se týká jejich trvanlivosti, koroze atd.

### 2.1.3	Rozměry

Tato část řídicího pokynu se vztahuje na kotvy s minimálním průměrem závitu (M5) nebo minimálním průměrem vyvrtaného otvoru 5 mm.

Účinná hloubka kotvení min hef by měla být alespoň 30 mm; ve speciálních případech (pouze při vystavení podmínkám vnitřního prostředí) může být hef snížena na 25 mm. V případě prefabrikovaných předpjatých dutých prvků mohou být kotvy upevněny ve stěně minimální tloušťky 17 mm (viz obrázek 2.3).

Obrázek 2.3	Příklad prefabrikovaného předpjatého dutého prvku

### 2.2	Beton

### 2.2.1	Materiály

Tato část řídicího pokynu se vztahuje na používání kotev v betonu běžné hutnosti v třídách pevnosti C 12/15 až C 50/60 včetně, podle normy EN 206-1:2000-12 [8].

Tato část řídicího pokynu se nevztahuje na kotvení vytvářená v omítkách nebo v obkladech, které svými vlastnostmi neodpovídají betonu a/nebo vykazují velmi malou únosnost.

### 2.2.2	Betonové dílce

Tato část řídicího pokynu se vztahuje na aplikace, u nichž minimální tloušťka dílců, v nichž se kotvy instalují, je h  2 hef a nejméně h  80 mm. Injektované kotvy – viz část 5. U prefabrikovaných předpjatých dutých prvků by tloušťka stěny měla být  17 mm.

### 2.3	Zatížení

Platí ustanovení částí 1, 2 a 3. Navíc zatížení, která působí na kotvy, musí pocházet ze skupinových systémů.

### 2.4	Kategorie

Tato část se vztahuje na tato kotvení:

a)	Kategorie použití:

- použití v betonu s trhlinami a bez trhlin (skupinové použití)

b)	Kategorie trvanlivosti:

- použití v konstrukcích vystavených podmínkám suchého vnitřního prostředí

- použití v konstrukcích vystavených jiným podmínkám prostředí.

### 2.6	Definice skupinového použití kotev

U skupinového použití kotev se předpokládá, že v případě nadměrného posuvu nebo porušení jedné kotvy se zatížení může přenést na sousední kotvy, aniž by došlo k závažnému nesplnění požadavků na ukotvení připevňovaného prvku v mezních stavech použitelnosti a únosnosti (viz bod 7.1).

Definice skupinového použití kotev v jednotlivých členských státech je uvedena v příloze 1.

## 4.	požadavky na stavby

### 4.1.1.2	Teplota

Platí ustanovení části 1 bodu 4.1.1.2 a u injektovaných kotev ustanovení části 5 bodu 4.1.1.2.

### 4.1.2.1	Správná montáž

Platí ustanovení části 1 bodu 4.1.2.1 a u injektovaných kotev ustanovení části 5 bodu 4.1.2.1.

### 4.3	Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

U injektovaných kotev platí ustanovení části 5 bodu 4.3.

## 5.	metody ověřování

### 5.1.2	Zkoušky vhodnosti k použití

Druhy zkoušek, zkušební podmínky a počet požadovaných zkoušek, jakož i kritéria vztahující se na výsledky jsou pro různé typy kotev uvedeny v tabulkách 5.1a až 5.1e. Obecně se všechny zkoušky musí provádět na jednotlivých kotvách při tahovém zatížení bez účinků vzdálenosti od okraje a rozteče.

Tabulka 5.1a	Zkoušky vhodnosti k použití rozpěrných kotev aktivovaných krouticím momentem a určených pro skupinové použití

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Účel zkoušky | Beton | Šířka trhliny w (mm) | Vrták | Minimální počet zkoušek na jedné velikosti kotvy (1) |  |  |  |  | Kritéria |  |  | Pozn. | Zkušební postup uveden v příloze A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Závislost zatížení/ posuv |  | Mezní zatížení, požad. (2) |  |  |
|  |  |  |  |  | s | i | m | i | l |  |  |  |  |  |
| 1 | Bezpečnost montáže – síla vyvozená při kotvení | C 50/60 | 0,2 | dcut,m | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6.1.1.1 |  |  0,8 (3) | (4) | 5.2.1 |
| 3 | Fungování v betonu nízké pevnosti | C 20/25 (5) | 0,35 | dcut,max | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  0,75 |  | 5.2.1 |
| 4 | Fungování v betonu vysoké pevnosti | C 50/60 | 0,35 | dcut,min | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  0,75 |  | 5.2.1 |
| 6 | Fungování při opakovaném zatížení | C 20/25 (5) | 0 | dcut,m | – | – | 3 | – | – | 6.1.1.1 a část 1 6.1.1.2 b) |  |  1,0 | (6) | 5.6 |

Poznámky k tabulce 5.1a:

(1)	Velikost kotvy:	s = nejmenší; i = mezilehlá; m = střední; l = největší

(2)	: viz část 1 rovnice (6.2).

(3)	Platí pro 2  = 1,2; pro ostatní hodnoty 2 viz část 1 bod 6.1.2.2.2.

(4)	Montáž kotvy utahovacím momentem Tinst = 0,5 požad. Tinst podle části 2 tabulky 5.1.

(5)	V případě použití pro ukotvení v betonu C 12/15: požadují se zkoušky v betonu o pevnosti v tlaku fcm  20 MPa (měřeno na válcích) nebo fcm  25 MPa (měřeno na krychlích).

(6)	Nejsou-li kotvy podobné, pokud se týká geometrie, tření mezi kuželem a objímkou a tření mezi objímkou a betonem, musí se zkoušet též ostatní velikosti.

Tabulka 5.1b	Zkoušky vhodnosti k použití rozpěrných kotev aktivovaných deformací a určených pro skupinové použití

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Účel zkoušky | Beton | Šířka trhliny w (mm) | Vrták | Minimální počet zkoušek na jedné velikosti kotvy (1) |  |  |  |  | Kritéria |  |  | Pozn. | Zkušební postup uveden v příloze A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Závislost zatížení/ posuv |  | Mezní zatížení, požad. (2) |  |  |
|  |  |  |  |  | s | i | m | i | l |  |  |  |  |  |
| 0 | Zkouška montáže | C 50/60 | 0 | dcut,m | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | (3) |  |
| 1 | Bezpečnost montáže – síla vyvozená při kotvení | C 20/25 (4) | 0,2 | dcut,m | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6.1.1.1 |  |  0,8 (5) | (6) | 5.2.1 |
| 3 | Fungování v betonu nízké pevnosti | C 20/25 (4) | 0,35 | dcut,max | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  0,75 | (7) | 5.2.1 |
| 4 | Fungování v betonu vysoké pevnosti | C 50/60 | 0,35 | dcut,min | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  0,75 | (7) | 5.2.1 |
| 6 | Fungování při opakovaném zatížení | C 20/25 (4) | 0 | dcut,m | – | – | 3 | – | – | 6.1.1.1 a část 1 6.1.1.2 b) |  |  1,0 | (7), (8) | 5.6 |

Poznámky k tabulce 5.1b:

(1)	Velikost kotvy:	s = nejmenší; i = mezilehlá; m = střední; l = největší

(2)	: viz část 1 rovnice (6.2).

(3)	Zkoušky montáže podle části 4 tabulky 5.0.

(4)	V případě použití pro ukotvení v betonu C 12/15: požadují se zkoušky v betonu o pevnosti v tlaku fcm  20 MPa (měřeno na válcích) nebo fcm  25 MPa (měřeno na krychlích).

(5)	Platí pro 2  = 1,2; pro ostatní hodnoty 2 viz část 1 bod 6.1.2.2.2.

(6)	Zkoušky se provádějí při montážním rozepření určeném při zkouškách montáže.

(7)	Zkoušky se provádějí při referenčním rozepření určeném při zkouškách montáže.

(8)	Nejsou-li kotvy podobné, pokud se týká geometrie, musí se zkoušet též ostatní velikosti.

Tabulka 5.1c	Zkoušky vhodnosti k použití zařezávacích kotev určených pro skupinové použití

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Účel zkoušky | Beton | Šířka trhliny w (mm) | Vrták | Minimální počet zkoušek na jedné velikosti kotvy (1) |  |  |  |  | Kritéria |  |  | Pozn. | Zkušební postup uveden v příloze A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Závislost zatížení/ posuv |  | Mezní zatížení, požad. (2) |  |  |
|  |  |  |  |  | s | i | m | i | l |  |  |  |  |  |
| 1 | Bezpečnost montáže – síla vyvozená při kotvení | C 20/25 (3) | 0,2 | (4) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6.1.1.1 |  |  0,8 (5) | (4) | 5.2.1 |
| 3 | Fungování v betonu nízké pevnosti | C 20/25 (3) | 0,35 | dcut,max | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  0,75 |  | 5.2.1 |
| 4 | Fungování v betonu vysoké pevnosti | C 50/60 | 0,35 | dcut,min | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  0,75 |  | 5.2.1 |
| 6 | Fungování při opakovaném zatížení | C 20/25 (3) | 0 | dcut,m | – | – | 3 | – | – | 6.1.1.1 a část 1 6.1.1.2 b) |  |  1,0 | (6) | 5.6 |

Poznámky k tabulce 5.1c:

(1)	Velikost kotvy:	s = nejmenší; i = mezilehlá; m = střední; l = největší

(2)	: viz část 1 rovnice (6.2).

(3)	V případě použití pro ukotvení v betonu C 12/15: požadují se zkoušky v betonu o pevnosti v tlaku fcm  20 MPa (měřeno na válcích) nebo fcm  25 MPa (měřeno na krychlích).

(4)	Zkušební podmínky podle části 3 bodu 5.1.2 písm. b).

(5)	Platí pro 2  = 1,2; pro ostatní hodnoty 2 viz část 1 bod 6.1.2.2.2.

(6)	Nejsou-li kotvy podobné, pokud se týká geometrie, musí se zkoušet též ostatní velikosti.

Tabulka 5.1d	Zkoušky vhodnosti k použití injektovaných kotev určených pro skupinové použití

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Účel zkoušky | Beton | Šířka trhliny w (mm) | Vrták | Minimální počet zkoušek na jedné velikosti kotvy (1) |  |  |  |  | Kritéria |  |  | Pozn. | Zkušební postup uveden v části 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Závislost zatížení/ posuv |  | Mezní zatížení, požad. (2) |  |  |
|  |  |  |  |  | s | i | m | i | l |  |  |  |  |  |
| 1 | Bezpečnost montáže (5) | C 20/25 (3) | 0 | dcut,m | 5 | – | 5 | – | 5 | 6.1.1.1 |  |  0,8 (4) | (5) | 5.1.2.1 a) až d) |
| 3 | Fungování v betonu nízké pevnosti | C 20/25 (3) | 0,35 | dcut,m | 5 | – | 5 | – | 5 |  |  |  0,75 |  | 5.1.2.2 |
| 4 | Fungování v betonu vysoké pevnosti | C 50/60 | 0,35 | dcut,m | 5 | – | 5 | – | 5 |  |  |  0,75 |  | 5.1.2.2 |
| 6 | Fungování při opakovaném zatížení | C 20/25 (3) | 0 | dcut,m | – | – | 5 | – | – | 6.1.1.1 a část 1 6.1.1.2 b) |  |  1,0 |  | 5.1.2.4 |
| 7 | Fungování při stálém zatížení | C 20/25 (3) | 0 | dcut,m | – | – | 5 | – | – | 6.1.1.1 a část 5 6.1.1.1 e) |  |  0,9 |  | 5.1.2.5 |
| 8 | Fungování v podmínkách mráz/tání | C 20/25 (3) | 0 | dcut,m | – | – | 5 | – | – | 6.1.1.1 a část 5 6.1.1.1 f) |  |  0,9 |  | 5.1.2.7 |
| 9 | Účinky směru instalace | C 20/25 (3) | 0 | dcut,m | – | – | 5 | – | – | 6.1.1.1 a část 5 6.1.1.1 g) |  |  0,9 |  | 5.1.2.8 |

Poznámky k tabulce 5.1d:

(1)	Velikost kotvy:	s = nejmenší; i = mezilehlá; m = střední; l = největší

(2)	: viz část 5 rovnice (6.13).

(3)	V případě použití pro ukotvení v betonu C 12/15: požadují se zkoušky v betonu o pevnosti v tlaku fcm  20 MPa (měřeno na válcích) nebo fcm  25 MPa (měřeno na krychlích).

(4)	Platí pro 2  = 1,2; pro ostatní hodnoty 2 viz část 5 bod 6.1.2.2.2 tabulka 6.1.

(5)	Zkoušky podle části 5 tabulky 5.1 pro různé aplikace.

Tabulka 5.1e	Zkoušky vhodnosti k použití rozpěrných kotev aktivovaných zatížením určených pro skupinové použití

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Účel zkoušky | Beton | Šířka trhliny w (mm) | Vrták | Minimální počet zkoušek na jedné velikosti kotvy (1) |  |  |  |  | Kritéria |  |  | Pozn. | Zkušební postup uveden v příloze A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Závislost zatížení/ posuv |  | Mezní zatížení, požad. (2) |  |  |
|  |  |  |  |  | s | i | m | i | l |  |  |  |  |  |
| 1 | Bezpečnost montáže – síla vyvozená při kotvení | C 50/60 | 0,2 | dcut,m | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6.1.1.1 |  |  0,8 (3) | (4) | 5.2.1 |
| 3 | Fungování v betonu nízké pevnosti | C 20/25 (5) | 0,35 | dcut,max | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  0,75 |  | 5.2.1 |
| 4 | Fungování v betonu vysoké pevnosti | C 50/60 | 0,35 | dcut,min | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  0,75 |  | 5.2.1 |
| 6 | Fungování při opakovaném zatížení | C 20/25 (5) | 0 | dcut,m | – | – | 3 | – | – | 6.1.1.1 a část 1 6.1.1.2 b) |  |  1,0 | (6) | 5.6 |

Poznámky k tabulce 5.1e:

(1)	Velikost kotvy:	s = nejmenší; i = mezilehlá; m = střední; l = největší

(2)	: viz část 1 rovnice (6.2).

(3)	Platí pro 2  = 1,2; pro ostatní hodnoty 2 viz část 1 bod 6.1.2.2.2.

(4)	Montáž kotvy při 50 % zatížení, které je udáno v pokynech výrobce k montáži.

(5)	V případě použití pro ukotvení v betonu C 12/15: požadují se zkoušky v betonu o pevnosti v tlaku fcm  20 MPa (měřeno na válcích) nebo fcm  25 MPa (měřeno na krychlích).

(6)	Nejsou-li kotvy podobné, pokud se týká geometrie, tření mezi kuželem a objímkou a tření mezi objímkou a betonem, musí se zkoušet též ostatní velikosti.

### 5.1.3	Zkoušky pro určená použití

Zkušební podmínky jsou uvedeny v části 1 bodě 5.1.3 a v příloze B. Zkušební postup je popsán v příloze A.

Při všech zkouškách prováděných v betonu s trhlinami musí být šířka trhliny w  0,2 mm.

V případě použití v betonu C 12/15 nejsou nutné doplňkové zkoušky.

Doplňkové zkoušky se provádějí u injektovaných kotev k prošetření účinku zvyšování teploty, nízké teploty montáže, minimální doby vytvrzování a trvanlivosti podle části 5 bodů 5.1.3.1 a 5.1.4.

Pokud se používá metoda návrhu C, nejsou nutné zkoušky pro stanovení požadovaných roztečí a vzdáleností od okraje, jsou-li dodrženy tyto hodnoty:

|  | rozpěrné kotvy aktivované deformací | všechny ostatní kotvy |
| --- | --- | --- |
| rozteč scr |  200 mm a  4 hef |  200 mm a  4 hef |
| vzdálenost od okraje ccr |  150 mm a  3 hef |  100 mm a  3 hef |
| tloušťka betonového dílce |  80 mm a  2 hef |  80 mm a  2 hef |

Jestliže se používá metoda návrhu A nebo B, jsou rozhodující ustanovení částí 1 až 5 a přílohy B.

### 5.3	Metody týkající se bodu 4.3 (hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí)

U injektovaných kotev platí ustanovení části 5 bodu 5.3.

## 6.	posuzování a hodnocení vhodnosti kotev k určenému použití

### 6.1	Posuzování a hodnocení související s bodem 4.1 (mechanická odolnost a stabilita)

Pro kritéria různých zkoušek platí ustanovení části 1 bodu 6.1 se  změnami, které jsou uvedeny níže.

U injektovaných kotev je třeba použít kritéria podle části 5 bodu 6.1.

### 6.1.1	Vhodnost k použití

#### 6.1.1.1	Kritéria platná pro všechny zkoušky

a)	Platí požadavek na křivky zatížení/posuv podle části 1 bodu 6.1.1.1 písm. a). Avšak pokles zatížení a/nebo vznik vodorovné nebo téměř vodorovné části křivky, způsobený nekontrolovaným skluzem kotvy, není přijatelný do zatížení:

N1	=	0,4 NRu 	místo 0,7 NRu podle rovnice (6.1a)

b)	Na rozptyl křivek zatížení/posuv nejsou stanoveny žádné požadavky.

c) a d) 	Platí ustanovení části 1 bodu 6.1.1.1 písm. c) a d).

### 6.1.2	Podmínky určeného použití

#### 6.1.2.1	Kritéria

a)	Platí požadavek na křivky zatížení/posuv podle části 1 bodu 6.1.1.1 písm. a). Avšak pokles zatížení a/nebo vznik vodorovné nebo téměř vodorovné části křivky, způsobený nekontrolovaným skluzem kotvy, není přijatelný do zatížení:

N1	=	0,4 NRu 	místo 0,7 NRu podle rovnice (6.1a)

b)	Na rozptyl křivek zatížení/posuv nejsou stanoveny žádné požadavky.

c)	Platí ustanovení části 1 bodu 6.1.1.1 písm. c).

##### 6.1.2.2.1	Charakteristická únosnost jednotlivé kotvy

Platí ustanovení části 1 bodu 6.1.2.2.1.

U aplikací v betonu C 12/15 se hodnoty charakteristické únosnosti odvodí ze zkoušek pro určená použití v betonu C 20/25 se zřetelem k obvyklé závislosti w.

Zaokrouhlování charakteristické únosnosti směrem dolů podle části 1 bodu 6.1.2.2.1 písm. a) se provádí na čísla:

FRk [kN]	=	0,75 / 0,9 / 1,2 / 1,5 / 2,0 / 2,5

Všechna další ustanovení podle písmen a) a b) zůstávají v platnosti.

### 6.3	Posuzování a hodnocení související s bodem 4.3 (hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí)

U injektovaných kotev platí ustanovení části 5 bodu 6.3.

## 7.	Předpoklady, na jejichž základě se posuzuje vhodnost k použití

### 7.1	Metody návrhu kotvení

Návrh kotvení připevňovaného prvku má umožnit, aby se v případě nadměrného posuvu nebo porušení jedné kotvy přeneslo zatížení na sousední kotvy, aniž by došlo k závažnému nesplnění požadavků na ukotvení připevňovaného prvku v mezních stavech použitelnosti a únosnosti.

Například může být při návrhu kotvení specifikován počet n1 bodů upevnění připevňovaného prvku a počet n2 kotev na jeden bod upevnění. Kromě toho jestliže se jako návrhová hodnota zatížení NSd na jeden bod upevnění specifikuje hodnota  n3 (kN), do jejíž úrovně jsou splněny požadavky na pevnost a tuhost ukotvení připevňovaného prvku, zajistí se tím, že se v návrhu kotvení nemusí brát v úvahu přenos zatížení v případě nadměrného posuvu nebo porušení jedné kotvy.

Tato definice pochází od členských států, jak vyplývá z přílohy 1

Platí ustanovení části 1 bodu 7.1 a u injektovaných kotev ustanovení části 5 bodu 7.1.

### 7.2	Doporučení týkající se balení, přepravy a skladování

Platí ustanovení části 1 bodu 7.2 a u injektovaných kotev ustanovení části 5 bodu 7.2.

### 7.3	Montáž kotev

Platí ustanovení části 1 bodu 7.3 a u injektovaných kotev ustanovení části 5 bodu 7.3.

Mimoto se kotvy nesmějí instalovat v předpjatých prvcích, aniž by se přihlíželo k riziku poškození konstrukce vlivem instalace, zejména v oblastech, kde působí předpínací síly.

Pokud neexistují národní předpisy, doporučuje se, aby vzdálenost mezi okrajem vyvrtaného otvoru a vnější stranou předpjaté výztuže byla nejméně 50 mm; pro stanovení polohy předpjaté výztuže v konstrukci je třeba použít vhodné zařízení (např. detektor výztuže).

## 8.	prokazování shody

### 8.1	Rozhodnutí Evropské komise

Systémem prokazování shody podrobně stanoveným Evropskou komisí v příloze 3 mandátu Construct 96/195 je systém 2+ popsaný ve směrnici Rady 89/106/EHS, v příloze III oddílu 2 bodě ii) takto:

a)	úkoly výrobce:

1)	počáteční zkoušky typu výrobku;

2)	řízení výroby u výrobce (viz část 1 bod 8.2.3);

3)	další zkoušky vzorků odebraných v místě výroby výrobcem podle předepsaného plánu zkoušek (viz část 1 bod 8.2.2);

b)	úkoly schválené osoby:

4)	certifikace řízení výroby u výrobce na základě:

- počáteční inspekce v místě výroby a řízení výroby u výrobce (viz část 1 bod 8.2.4);

- průběžný dozor, posuzování a schvalování řízení výroby u výrobce (viz část 1 bod 8.2.4).

Poznámka k bodu 1).

Počáteční zkoušky typu se provádějí jako součást prací potřebných pro posouzení výrobků pro ETA.

Zkoušky provede schválená osoba nebo budou provedeny na její odpovědnost (kde část mohou tvořit zkoušky provedené schválenou laboratoří nebo výrobcem) v souladu s kapitolou 5 tohoto ETAG. Schválená osoba posoudí výsledky těchto zkoušek v souladu s kapitolou 6 tohoto ETAG v rámci postupu vydání ETA.

Pokud to připadá v úvahu, použije toto posouzení schválená osoba pro účely certifikátu shody..

## 9.	obsah eta

ETA musí obsahovat ustanovení, že kotva může být použita pouze tehdy, jestliže konstrukční řešení kotvy a specifikace pro montáž kotvení vylučují, aby nadměrný posuv nebo porušení jedné kotvy vedlo k závažnému nesplnění požadavků na ukotvení připevňovaného prvku v mezních stavech použitelnosti a únosnosti.

Jako doplněk k části 1 kapitole 9 a části 5 kapitole 9 má být v informativní příloze ETA uvedena definice skupinového použití v různých členských státech. Současná verze této informativní přílohy je uvedena na webové stránce EOTA: http://www.eota.be/.

## Příloha 1 (informativní)

V přiložené tabulce je uvedena definice skupinového použití podle členských států.

Pokud v některém členském státě není tato definice stanovena, mohou být použity tyto náhradní hodnoty (viz bod 2.6):

n1  4; n2  1 a n3  3,0 kN nebo

n1  3; n2  1 a n3  2,0 kN.

Hodnota n3 může být zvýšena, je-li v návrhu prokázáno, že v případě porušení jedné kotvy zůstanou splněny požadavky na pevnost a tuhost ukotvení připevňovaného prvku v mezních stavech použitelnosti a únosnosti.

| Členské státy | Definice skupinového použití |
| --- | --- |
| Belgie |  |
| Dánsko | n1  4; n2  1 a n3  3,0 kN nebo n1  3; n2  1 a n3  2,0 kN |
| Finsko |  |
| Francie | n1  3; n2  1 a n3  4,5 kN |
| Irsko |  |
| Island |  |
| Itálie |  |
| Lucembursko |  |
| Německo | n1  4; n2  1 a n3  3,0 kN nebo n1  3; n2  1 a n3  2,0 kN |
| Nizozemsko |  |
| Norsko |  |
| Portugalsko | n1  4; n2  1 a n3  3,0 kN nebo n1  3; n2  1 a n3  2,0 kN |
| Rakousko |  |
| Řecko |  |
| Španělsko |  |
| Švédsko | n1  4; n2  1 a n3  3,0 kN, je-li korelace mezi únosností kotev nulová nebo téměř nulová a variační součinitel únosnosti kotev  0,25 |
| Spojené království | Skupinové použití kotev může být zajištěno požadavkem na počet n1 bodů upevnění připevňovaného prvku a počet n2 kotev na jeden bod upevnění. Mimoto omezením zatížení FSd na jeden bod upevnění na hodnotu  n3 (kN) jsou splněny požadavky na pevnost a tuhost upevnění připevňovaného prvku a není nutné brát v úvahu přenos zatížení v případě nadměrného posuvu nebo porušení jedné kotvy. Buď A n1  4; n2  1 a n3  10,0 kN nebo B n1  1; n2  4 a n3  40,0 kN Příklady: |
|  | Příklad definice A: |
|  | n1 : at least 4 fixing points = nejméně 4 body upevnění; n2 : at least 1 anchor per fixing point = nejméně 1 kotva na bod upevnění; n3 ; FSd : up to 10 kN per fixing point in any direction = až 10 kN na bod upevnění v každém směru; load = zatížení |
|  | Typickými příklady jsou potrubí, vzduchovody a kabelové lávky. Může se hodit pro takové aplikace, jako jsou police, madla a zábradlí. Definice zahrnuje též aplikace, kde jsou body upevnění rozloženy po ploše, jako jsou zavěšené podhledy a lehké fasádní prvky. Není určena pro těžké panely obvodového pláště, jako jsou prefabrikované obklady nebo obklady z přírodního kamene. |
|  | Příklad definice B: |
|  | n1 : at least 1 anchor per fixing point = nejméně 1 kotva na bod upevnění; n2 : at least 4 anchors per fixing point = nejméně 4 kotvy na bod upevnění; n3 ; FSd : up to 40 kN per fixing point = až 40 kN na bod upevnění |