Evropská organizace pro technická schválení

ETAG 020 Vydání z března 2006 ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ PLASTOVÉ KOTVY PRO SKUPINOVÉ POUŽITÍ DO BETONU A ZDIVA V NENOSNÝCH KONSTRUKCÍCH (Plastic anchors for multiple use in concrete and masonRy for non-structural applications)

Část tři: PLASTOVÉ KOTVY DO PLNÉHO ZDIVA

###### EOTA ©

Kunstlaan 40 Avenue des Arts, B-1040 Brussels

###### ÚDAJE O ZPRACOVATELI PŘEKLADU

Překlad tohoto dokumentu byl proveden na základě požadavku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, odboru státního zkušebnictví a technické normalizace, (Smlouva č. 07/2.1/ÚNMZ ze dne 10.5.2007) Svazem zkušeben pro výstavbu se sídlem 102 21  Praha 10, Pražská 16.

# Obsah

# Část TŘI: PLASTOVÉ KOTVY DO PLNÉHO ZDIVA

Obsah 	2

Předmluva 	3

ODDÍL DRUHÝ: NÁVOD K POSUZOVÁNÍ VHODNOSTI K POUŽITÍ 	4

5.	Metody ověřování 	4

5.4	Bezpečnost při užívání 	4

5.4.2	Zkoušky vhodnosti k použití 	4

5.4.3	Zkoušky pro určená použití 	6

6.	posuzování a hodnocení vhodnosti k použití 	7

6.4	Bezpečnost při užívání 	7

6.4.1.2	Přepočet mezních zatížení s ohledem na pevnost betonu, zdiva a oceli 	7

6.4.1.3	Kritéria platná pro všechny zkoušky 	7

6.4.2	Kritéria platná pro zkoušky vhodnosti k použití 	7

6.4.3	Podmínky určeného použití 	7

6.4.3.1	Obecně 	7

6.4.3.2	Charakteristická únosnost jednotlivé kotvy při různých podmínkách 	7

6.4.3.3	Charakteristická únosnost jednotlivé kotvy uvedená v ETA 	9

6.4.3.4	Odolnost proti posuvu 	9

7.	PŘEDPOKLADY A DOPORUČENÍ, PODLE NICHŽ SE POSUZUJE VHODNOST VÝROBKŮ K POUŽITÍ	10

7.1	Metody návrhu kotvení v plném zdivu 	10

7.1.1	Skupinové použití 	10

7.1.2	Koncepce návrhu a bezpečnosti 	10

7.1.3	Specifické podmínky návrhu pro plné zdivo 	10

ODDÍL ČTVRTÝ: NÁVOD K POSUZOVÁNÍ VHODNOSTI K POUŽITÍ 	12

9.	obsah eta 	12

9.1.4	Charakteristiky kotvy z hlediska bezpečnosti při užívání a metody ověřování 	12

9.1.6	Předpoklady, na jejichž základě byla příznivě posouzena vhodnost kotvy k určenému použití 	12

## PŘEDMLUVA

V této části ETAG „Plastové kotvy pro skupinové použití do betonu a zdiva v nenosných konstrukcích“ jsou uvedeny metody ověřování a posuzování potřebné pro použití plastových kotev v plném zdivu (v materiálech pálených nebo vápenopískových nebo z obyčejného betonu) při nejnižší třídě pevnosti malty M2.5. Obecné zásady posuzování plastových kotev jsou uvedeny v části 1.

V plných zdicích prvcích zpravidla nejsou jiné díry nebo dutiny než ty, které jsou vlastní materiálu. Plné prvky však mohou být svisle děrované až do 15 % průřezu.

Požadované zkoušky vhodnosti k použití jsou uvedeny v tabulce 5.1 a zkoušky pro určená použití jsou uvedeny v tabulce 5.2. Způsoby stanovení podmínek určeného použití a charakteristické únosnosti plastových kotev pro použití v plném zdivu jsou souhrnně popsány v bodu 6.4.3.

Používá se stejné číslování odstavců jako v části 1.

Plastové kotvy pro použití v plném zdivu se používají ke skupinovému připevnění. U skupinového použití kotev se předpokládá, že v případě nadměrného posuvu nebo porušení jedné kotvy se může zatížení přenést na sousední kotvy, aniž se významně poruší požadavky na připevňovaný prvek v mezním stavu použitelnosti a únosnosti.

Proto může být v návrhu připevňovaného prvku specifikován počet n1 bodů upevnění pro jeho ukotvení a počet n2 kotev na bod upevnění. Mimo to, je-li specifikována návrhová hodnota zatížení na bod upevnění NSd ≤ n3 (kN), do které jsou splněny požadavky na pevnost a tuhost připevňovaného prvku, nemusí se při návrhu připevňovaného prvku brát v úvahu přenos zatížení v případě nadměrného posuvu nebo porušení jedné kotvy.

Pro n1, n2 a n3 je možné uvažovat tyto standardní hodnoty:

n1  4; n2  1 a n3  4,5 kN nebo

n1  3; n2  1 a n3  3,0 kN.

###### Oddíl druhý:

NÁVOD K POSUZOVÁNÍ VHODNOSTI K POUŽITÍ

### 5.	METODY OVĚŘOVÁNÍ

### 5.4	Bezpečnost při užívání

#### 5.4.2	Zkoušky vhodnosti k použití

Zkoušky mohou být provedeny na jednotlivých prvcích nebo na stěně. Provádí-li se zkouška na stěně, má být tloušťka spár přibližně 10 mm a spáry musí být zcela vyplněny maltou třídy pevnosti M2.5 o pevnosti 5 N/mm2. Jestliže byly zkoušky provedeny na stěnách s maltou vyšší třídy pevnosti než M2.5, musí být v ETA uvedena nejnižší pevnost malty. Stěny mohou být ve svislém směru mírně předpjaty, aby byla umožněna manipulace se stěnou a její transport.

Zkoušky se obecně provádějí na podkladním materiálu, pro který je plastová kotva určena k použití. Mají být použity cihly o pevnosti v tlaku mezi 20 a 30 N/mm2. Hodnoty charakteristické únosnosti stanovené pro ETA jsou platné pouze pro velikosti cihel, které byly použity při zkouškách, nebo pro větší velikosti cihel; proto musí být v ETA uvedena informace o velikostech cihel.

Druhy zkoušek vhodnosti k použití, zkušební podmínky a počet požadovaných zkoušek, jakož i kritéria vztahující se na výsledky jsou uvedeny v tabulce 5.1.

Pokud byly na plastových kotvách provedeny zkoušky vhodnosti k použití v betonu (podle části 2 tabulky 5.1), mohou být výsledky těchto zkoušek (min 1, min 2 a min V) použity k určení charakteristických hodnot plastových kotev určených k použití v plném zdivu.

Tabulka 5.1	Zkoušky vhodnosti k použití plastových kotev určených k použití v plném zdivu

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Účel zkoušky | Podkladní materiál plné zdivo | Vrták | Teplota prostředí (1) | Stav polymerní objímky (6) | Minimální počet zkoušek na jedné velikosti kotvy (9) |  |  | Kritéria mezního zatížení req.  | Poznámky ke zkušebnímu postupu uvedenému v části 1 |
|  |  |  |  |  |  | s | m | l |  |  |
| 1 | Únosnost zatloukaných kotev | (10) | dcut,m | min T (2) | standardní | 5 | 5 | 5 | 0,9 | 5.4.2.2 |
| 2 | Fungování v závislosti na průměru vyvrtaného otvoru | (10) | dcut,min | normální | standardní | 5 | 5 | 5 | 1,0 | 5.4.2.3 |
|  |  |  | dcut,max (12) | normální | standardní | 5 | 5 | 5 | 0,8 |  |
| 4 | Fungování při kondicionování | (10) | dcut,m | normální | suchý | – | 5 | – | 0,8 | 5.4.2.5 |
|  |  |  | dcut,m | normální | mokrý | – | 5 | – | 0,8 |  |
| 5 | Fungování, účinek teploty | (10) | dcut,m | min T (3) | standardní | – | 5 | – | 1,0 | 5.4.2.6 |
|  |  |  | dcut,m | 0 °C (4) | standardní | – | 5 | – | 1,0 |  |
|  |  |  | dcut,m | +50 °C (5) | standardní | – | 5 | – | 1,0 |  |
|  |  |  | dcut,m | +80 °C (5) | standardní | – | 5 | – | 0,8 (8) |  |
| 6 | Fungování při stálém zatížení | (10) | dcut,m | normální | standardní | 5 | 5 | 5 | 0,9 | 5.4.2.7 (11) |
|  |  |  | dcut,m | +50 °C (5) | standardní | 5 | 5 | 5 | 0,9 |  |
| 7 | Fungování 24 h | (10) | dcut,m | normální | standardní | – | 5 | – | 0,9 | 5.4.2.8 (7) |
|  | relaxace 500 h |  | dcut,m | normální | standardní | – | 5 | – | 1,0 |  |
| 8 | Maximální utahovací moment | (10) | dcut,m | normální | standardní | 5 | 5 | 5 |  | 5.4.2.9 |

(1)	Normální teplota prostředí: 21 3 °C (plastová kotva a podkladní materiál).

(2)	Minimální montážní teplota specifikovaná výrobcem; normálně 0 °C až +5 °C.

(3)	Zkoušky při nejnižší provozní teplotě specifikované výrobcem: –5 °C, –20 °C, –40 °C.

(4)	Montáž při minimální montážní teplotě specifikované výrobcem; normálně 0 °C až +5 °C.

(5)	Pro teplotní rozsah b) podle části 1 bodu 4.4.2.6; pro ostatní teplotní rozmezí viz část 1 body 5.4.2.6 a 6.4.2.6.

(6)	Kondicionování polymerní objímky podle části 1 bodu 5.4.2.5.

(7)	Tato zkouška se nevyžaduje u zašroubovaných plastových kotev s polymerní objímkou z polyamidu PA 6.

(8)	Referenční hodnoty ze zkoušek při maximální dlouhodobé teplotě +50 °C.

(9)	Velikost kotvy: s = malá; m = střední; l = velká.

Má-li být posouzeno více velikostí než tři, nemusí se provádět zkoušky s mezilehlými velikostmi, jestliže se při zkouškách podle řádku 1 tabulky 5.2 projevuje pravidelnost ve způsobu porušení a v mezním zatížení.

(10)	Podkladní materiál u těchto zkoušek – viz bod 5.4.2.

(11)	NRk – část 1, bod 5.4.2.7* rovnice (5.3); charakteristická únosnost NRk uvedená v ETA a vyhodnocená podle bodu 6.4.3.3.

(12)	Sérii zkoušek s vrtákem dcut,max je možno vynechat, jestliže se s dcut,max provádějí série zkoušek podle tabulky 5.2 řádku 1.

#### 5.4.3	Zkoušky pro určená použití

Zkoušky mohou být provedeny na jednotlivých prvcích nebo na stěně. Provádí-li se zkouška na stěně, má být tloušťka spár přibližně 10 mm a spáry musí být zcela vyplněny maltou třídy pevnosti M2.5 o pevnosti 5 N/mm2. Jestliže se zkoušky prováděly na stěnách s maltou vyšší třídy pevnosti než M2.5, musí být v ETA uvedena nejnižší pevnost malty. Stěny mohou být ve svislém směru mírně předpjaty, aby byla umožněna manipulace se stěnou a její transport.

Zkoušky se zpravidla provádějí na podkladním materiálu, pro který je plastová kotva určena k použití. Mají být použity cihly o pevnosti v tlaku mezi 20 a 30 N/mm2. Charakteristické únosnosti určené pro ETA jsou platné pouze pro velikosti cihel, jaké byly použity při zkouškách, nebo pro větší velikosti cihel; proto musí být v ETA uvedena informace o velikostech cihel.

Pro stanovení podmínek určeného použití musí být provedeny zkoušky uvedené v tabulce 5.2.

Pokud jsou k dispozici současné informace od výrobce a příslušný protokol o zkoušce obsahuje všechny důležité údaje, může schvalovací orgán na základě těchto informací snížit počet zkoušek pro určená použití. Při posuzování se to však bere v úvahu pouze v případě, jsou-li výsledky v souladu s výsledky zkoušek zkušební laboratoře.

Všechny zkoušky pro stanovení podmínek určeného použití se provádějí podle přílohy A na podkladním materiálu, pro který je plastová kotva určena k použití, při normální teplotě prostředí (21 3 °C) a standardních podmínkách kondicionování polymerní objímky. Vrtané otvory mají být vrtány pomocí vrtáků o průměru dcut,m.

Hodnoty minimální vzdálenosti od okraje cmin a minimální rozteče smin mají být udány výrobcem a potvrzeny zkouškami podle tabulky 5.2 řádku 2.

Tabulka 5.2	Zkoušky pro určená použití plastových kotev určených k použití v plném zdivu

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Účel zkoušky | Směr zatížení | Vzdálenosti | Tloušťka dílce h | Poznámky | Minimální počet zkoušek pro s, m, l (4) | Zkušební postup uveden v příloze A |
| 1 | Charakteristická únosnost při zatížení tahem neovlivněná účinky okraje a rozteče | N | s  smin c  cmin |  hmin | zkoušky jednotlivých kotev (1) | 5 | Příloha A 5.2 |
| 2 | Minimální vzdálenost od okraje a rozteč | N | s  smin (3) c = cmin | = hmin | zkoušky jednotlivých kotev (2) | 5 | Příloha A 5.2 |

(1)	Zkoušky tahem jednotlivých kotev uprostřed cihly.

(2)	Zkoušky tahem jednotlivých kotev v blízkosti volného okraje určené ke stanovení charakteristické únosnosti v závislosti na minimální vzdálenosti od okraje cmin.

(3)	Zkoušky tahem na skupinách dvou kotev s roztečí smin v blízkosti volného okraje (c = cmin), určené ke stanovení charakteristické únosnosti při minimální rozteči smin a minimální vzdálenosti od okraje cmin, se požadují, je-li zvolená minimální rozteč menší než tyto hodnoty:

smin  4 cmin (skupiny s roztečí rovnoběžnou s okrajem)

smin  2 cmin (skupiny s roztečí kolmou k okraji)

(4)	V rámci systému kotev se zkoušejí kotvy velikosti malé (s), střední (m) a velké (l); mezilehlé velikosti se zkoušet nemusí.

### 6.	POSUZOVÁNÍ A HODNOCENÍ VHODNOSTI KOTEV K URČENÉMU POUŽITÍ

### 6.4	Bezpečnost při užívání

#### 6.4.1.2	Přepočet mezních zatížení s ohledem na pevnost betonu, zdiva a oceli

Na rozdíl od rovnice (6.0b) se přepočet výsledků zkoušek v plném zdivu provádí podle bodu 6.4.3.2.

#### 6.4.1.3	Kritéria platná pro všechny zkoušky

2) Obecně v každé sérii zkoušek musí být variační součinitel mezního zatížení při zkouškách vhodnosti k použití menší než v = 20 % a při zkouškách pro určená použití menší než v = 15 %.

Je-li variační součinitel mezního zatížení při zkouškách vhodnosti k použití větší než 20 %, použije se tato hodnota v:

v = 11+0,03×(v[%]−20)  1,0							(6.6a)

Je-li variační součinitel mezního zatížení při zkouškách pro určená použití větší než 15 %, použije se tato hodnota v:

v = 11+0,03×(v[%]−15)  1,0								(6.6b)

#### 6.4.2	Kritéria platná pro zkoušky vhodnosti k použití

Při zkouškách podle tabulky 5.1 musí být splněna kritéria uvedená v části 1 bodu 6.4. Hodnoty referenčních zkoušek se převezmou ze zkoušek podle tabulky 5.2 řádku 1 pro odpovídající materiál plného zdiva.

Pokud byly na plastových kotvách provedeny zkoušky vhodnosti k použití v betonu (podle části 2 tabulky 5.1), je možno převzít výsledky těchto zkoušek vhodnosti k použití (min 1, min 2 a min V) ke stanovení charakteristických hodnot plastových kotev určených k použití v plném zdivu.

#### 6.4.3	Podmínky určeného použití

#### 6.4.3.1	Obecně

Při všech zkouškách tahem mají křivky zatížení/posuv splňovat požadavek stanovený v části 1 bodu 6.4.1.3, ad 1). Požadavky na variační součinitel mezního zatížení udává bod 6.4.1.3, ad 2) a rovnice (6.6b).

#### 6.4.3.2	Charakteristická únosnost jednotlivé kotvy při různých podmínkách

1)	Zatížení tahem neovlivněné účinky okraje a rozteče (tabulka 5.2 řádek 1)

Charakteristická únosnost jednotlivých kotev bez účinků okraje nebo rozteče při zatížení tahem se vypočte takto:

NRk1	=	NRk1,0  min1) (min 1 ; min 2, řádek 1,2,7,8)  min 2, řádek 4, 5	  min v		(6.7)

1) Rozhodující je nejnižší hodnota min 1 nebo min 2, řádek 1,2,7,8.

kde:

NRk1,0	=	charakteristická únosnost vyhodnocená podle zkoušek uvedených v tabulce 5.2 řádku 1

Zkoušky se mají provádět v cihlách o pevnosti v tlaku mezi 20 a 30 N/mm2 k určení charakteristické únosnosti pro cihly pevnosti 20 N/mm2. Pro pevnost v tlaku 20 N/mm2 až po 10 N/mm2 se použije redukční součinitel 0,7.

min 1	=	minimální hodnota 1 (redukční součinitel podle závislosti zatížení/posuv) podle části 1 rovnice (6.2) ze všech zkoušek ( 1,0)

min 2, řádek 4, 5	=	minimální hodnota 2 (redukční součinitel podle mezního zatížení při zkouškách vhodnosti k použití) podle části 1 rovnice (6.5) ze zkoušek vhodnosti k použití podle tabulky 5.1 řádků 4 a 5 (kondicionování a teplota) (1,0)

min 2, řádek 1,2,7,8	=	minimální hodnota 2 (redukční součinitel podle mezního zatížení při zkouškách vhodnosti k použití) podle části 1 rovnice (6.5) ze zkoušek vhodnosti k použití podle tabulky 5.1 řádků 1, 2, 7 a 8 (1,0)

min v	=	minimální hodnota v se zřetelem k variačnímu součiniteli mezního zatížení většímu než 20 %, resp. 15 % při zkouškách vhodnosti k použití resp. pro určená použití – rovnice (6.6a) a (6.6b).

2)	Zatížení tahem ovlivněné účinky minimální vzdálenosti od okraje (tabulka 5.2 řádek 2)

Charakteristická únosnost jednotlivých kotev u volného okraje při zatížení tahem se vypočte takto:

NRk2 =  NRk2t×fbfb,test×min 1  min v 1) 						(6.8)

kde:

NRk2t 	=	charakteristická únosnost vyhodnocená podle zkoušek uvedených v tabulce 5.2 řádku 2

fb	=	normalizovaná střední pevnost v tlaku zvoleného zdicího prvku uvedená v ETA

fb,test	=	střední pevnost v tlaku zkušebního zdicího prvku

min 1	=	minimální hodnota 1 (redukční součinitel podle závislosti zatížení/posuv) podle části 1 rovnice (6.2) ze všech zkoušek ( 1,0)

min v	=	minimální hodnota v se zřetelem k variačnímu součiniteli mezního zatížení většímu než 20 %, resp. 15 % u zkoušek vhodnosti k použití resp. pro určená použití – rovnice (6.6a) a (6.6b).

1)	Jestliže při zkouškách podle tabulky 5.2 řádku 2 dochází k porušení vytažením, provede se hodnocení podle rovnice (6.7).

3)	Zatížení tahem ovlivněné účinky minimální rozteče (tabulka 5.2 poznámka (3))

Při navrhování se předpokládá, že skupina 2 nebo 4 kotev s roztečí s  smin má stejnou charakteristickou únosnost jako jednotlivá kotva s velkou roztečí vůči sousedním kotvám. Proto se charakteristická únosnost jednotlivých kotev NRk3 s minimální roztečí v blízkosti volného okraje při zatížení tahem vypočítává podle bodu 6.4.3.2 ad 2), avšak jako hodnota NRk2tse použije charakteristická únosnost vyhodnocená na základě výsledků zkoušek podle tabulky 5.2 poznámky (3).

Jestliže při zkouškách podle tabulky 5.2 poznámky (3) dochází k porušení vytažením, provede se hodnocení podle rovnice (6.7).

4)	Zatížení smykem

Nejsou-li k dispozici zkoušky smykem, mohou být hodnoty charakteristické únosnosti ve smyku VRk,b při porušení okraje cihly vypočteny na základě hodnoty pro porušení okraje betonu VRk,c podle přílohy C takto:

VRk,b = 0,5 VRk,c (zatížení smykem ve směru k volnému okraji)

VRk,b = 1,0 VRk,c (zatížení smykem v jiných směrech)

Místo hodnoty pevnosti betonu Fck,cube se musí do příslušné rovnice v příloze C dosadit normalizovaná střední pevnost v tlaku cihly fb.

Jestliže se provádějí zkoušky smykem ve směru k okraji a dochází k porušení okraje cihly, vypočte se charakteristická únosnost ve smyku takto:

VRk,b = VRut×fbfb,test  min v								(6.9)

kde:

VRut	=	charakteristická únosnost vyhodnocená na základě výsledků zkoušek

fb	=	normalizovaná střední pevnost v tlaku zvoleného zdicího prvku uvedená v ETA

fb,test	=	střední pevnost v tlaku zkušebního zdicího prvku

min v	=	minimální hodnota v se zřetelem k variačnímu součiniteli mezního zatížení většímu než 20 %, resp. 15 % u zkoušek vhodnosti k použití resp. pro určená použití – rovnice (6.6a) a (6.6b).

Charakteristickou únosnost ve smyku VRk,s kovového rozpínacího prvku u jednotlivých kotev lze vypočítat takto:

VRk,s = 0,5  As  fuk									(6.10)

kde:

As	=	namáhaný průřez oceli

fuk	=	charakteristická mez pevnosti oceli (jmenovitá hodnota)

#### 6.4.3.3	Charakteristická únosnost jednotlivé kotvy uvedená v ETA

K určení charakteristické únosnosti FRk je nutné vypočítat návrhové hodnoty NRk1, NRk2, NRk3, VRk,s a VRk,b s použitím příslušných dílčích součinitelů bezpečnosti. Hodnoty těchto dílčích součinitelů bezpečnosti jsou udány v bodu 7.1.2.

Pro charakteristickou únosnost FRk uvedenou v ETA je rozhodující minimální návrhová hodnota.

Hodnota charakteristické únosnosti FRk se zaokrouhluje na tato čísla:

0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,75 / 0,9 / 1,2 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 6 / 7,5 / 9 / kN

#### 6.4.3.4	Odolnost proti posuvu

V ETA musí být minimálně uvedeny hodnoty posuvu při krátkodobém a dlouhodobém zatížení tahem a smykem pro zatížení F, které přibližně odpovídá hodnotě podle rovnice (6.11):

F 	=	FRkγF ⋅ γM 								(6.11)

kde:

FRk	=	charakteristická únosnost podle bodu 6.4.3.3

F	=	1,4

M	=	příslušný dílčí součinitel bezpečnosti materiálu

Hodnoty posuvu při krátkodobém zatížení tahem (NO) se vyhodnocují podle zkoušek na jednotlivých kotvách bez účinků okraje nebo rozteče podle tabulky 5.2 řádku 1. Odvozená hodnota má přibližně odpovídat 95% kvantilu při hladině významnosti 90 %.

Hodnoty posuvu při dlouhodobém zatížení tahem N lze pokládat přibližně rovné 2,0násobku hodnoty NO.

Hodnoty posuvu při krátkodobém zatížení smykem (VO) se vyhodnocují podle příslušných zkoušek smykem na jednotlivých kotvách. Odvozená hodnota má přibližně odpovídat 95% kvantilu při hladině významnosti 90 %.

Pokud se zkoušky smykem neprovádějí, mohou být hodnoty posuvu při krátkodobém zatížení smykem (VO) u plastové kotvy s kovovým rozpínacím prvkem stanoveny pro zatížení podle rovnice (6.11) s tuhostí při smyku rovnou 1 200 N/mm.

Hodnoty posuvu při dlouhodobém zatížení smykem V lze pokládat přibližně rovné 1,5násobku hodnoty VO.

Při zatížení smykem by se posuv mohl zvětšovat vlivem mezery mezi připevňovaným prvkem a kotvou. Vliv této mezery se bere v úvahu při návrhu.

### 7.	PŘEDPOKLADY A DOPORUČENÍ, PODLE NICHŽ SE POSUZUJE VHODNOST VÝROBKŮ K POUŽITÍ

### 7.1	Metody návrhu kotvení v plném zdivu

#### 7.1.1	Skupinové použití

Plastové kotvy pro použití v plném zdivu se používají ke skupinovému připevnění. U skupinového použití kotev se předpokládá, že v případě nadměrného posuvu nebo porušení jedné kotvy se může zatížení přenést na sousední kotvy, aniž se významně poruší požadavky na připevňovaný prvek v mezním stavu použitelnosti a únosnosti.

Proto může být v návrhu připevňovaného prvku specifikován počet n1 bodů upevnění pro jeho ukotvení a počet n2 kotev na bod upevnění. Mimo to, je-li specifikována návrhová hodnota zatížení na bod upevnění NSd ≤ n3 (kN), do které jsou splněny požadavky na pevnost a tuhost připevňovaného prvku, nemusí se při návrhu připevňovaného prvku brát v úvahu přenos zatížení v případě nadměrného posuvu nebo porušení jedné kotvy.

Pro n1, n2 a n3 je možné uvažovat tyto standardní hodnoty:

n1  4; n2  1 a n3  4,5 kN nebo

n1  3; n2  1 a n3  3,0 kN.

#### 7.1.2	Koncepce návrhu a bezpečnosti

Při navrhování kotvení v plném zdivu se uplatňuje koncepce návrhu s dílčími součiniteli bezpečnosti

Pokud neexistují národní předpisy, mohou být použity níže uvedené dílčí součinitele bezpečnosti M:

Porušení oceli:		Zatížení tahem:

Ms =	 1,2fykfuk  1,4							(7.1)

Zatížení kotvy smykem s působením nebo bez působení ramene páky:

Ms =	 1,0fykfuk  1,25		fuk  800 N/mm2 a fyk/fuk  0,8		(7.2)

Ms =	1,5			fuk  800 N/mm2 nebo fyk/fuk  0,8	(7.3)

Ostatní způsoby porušení:

M =	2,5								(7.4)

#### 7.1.3	Specifické podmínky pro metodu návrhu kotvení v plném zdivu

1)	V ETA má být uvedena pouze jedna charakteristická únosnost FRk nezávisle na směru zatížení a způsobu porušení. Pro tuto charakteristickou únosnost musí být též udán příslušný dílčí součinitel bezpečnosti a odpovídající hodnoty cmin a smin.

2)	Charakteristickou únosnost FRk pro jednotlivou plastovou kotvu lze též uvažovat pro skupinu dvou nebo čtyř plastových kotev s roztečí rovnou minimální rozteči smin nebo větší.

Vzdálenost mezi jednotlivými plastovými kotvami nebo skupinou kotev má být s 250 mm.

3)	Jestliže jsou svislé spáry ve stěně navrženy bez vyplnění maltou, musí být návrhová únosnost NRd omezena na 2,0 kN, aby bylo zajištěno, že nedojde k vytažení jedné cihly ze stěny. Toto omezení není nutné, jestliže se ve stěně používají zámkové prvky nebo jsou-li spoje navrženy pro vyplnění maltou.

4)	Jestliže spoje ve zdivu nejsou viditelné, musí se charakteristická únosnost FRk snížit koeficientem j = 0,5.

Jestliže spoje ve zdivu jsou viditelné (např. na neomítnuté stěně), je nutné brát v úvahu:

Charakteristickou únosnost FRk lze použít pouze tehdy, je-li stěna navržena tak, že spoje mají být vyplněny maltou.

Jestliže je stěna navržena tak, že spoje nemají být vyplněny maltou, může být charakteristická únosnost FRk použita pouze v případě, je-li dodržena minimální vzdálenost cmin od svislých spár. Pokud nelze tuto minimální vzdálenost od okraje cmin dodržet, musí se charakteristická únosnost FRk snížit koeficientem j = 0,5.

###### Oddíl čtvrtý:

OBSAH ETA

### 9.	OBSAH ETA

#### 9.1.4	Charakteristiky kotvy z hlediska bezpečnosti při užívání a metody ověřování

– charakteristické hodnoty k použití pro výpočet mezního stavu únosnosti

V ETA má být uvedena pouze jedna charakteristická únosnost FRk pro jeden podkladní materiál nezávisle na směru zatížení a způsobu porušení. Pro tuto charakteristickou únosnost musí být též udán příslušný dílčí součinitel bezpečnosti a odpovídající hodnoty cmin a smin.

Hodnoty charakteristické únosnosti stanovené pro ETA jsou platné pouze pro velikosti cihel, které byly použity při zkouškách, nebo pro větší velikosti cihel; proto musí být v ETA uvedena informace o velikostech cihel. Mimo to, jestliže byly zkoušky provedeny na stěnách s maltou vyšší třídy pevnosti než M2.5, musí být v ETA uvedena nejnižší pevnost malty.

Jsou-li na staveništi cihly menší velikosti nebo je-li pevnost malty menší než požadovaná hodnota, může být charakteristická únosnost plastové kotvy určena zkouškami na staveništi podle přílohy B.

#### 9.1.6	Předpoklady, na jejichž základě byla příznivě posouzena vhodnost kotvy k určenému použití

V ETA mají být též uvedeny specifické podmínky pro metodu návrhu podle bodu 7.1.3 – ad 2), 3) a 4).

*	 Poznámka překladatele: V originálu omylem uveden bod 5.4.2.8.