Evropská organizace pro technická schválení

ETAG 020 Vydání z března 2006 ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ PLASTOVÉ KOTVY PRO SKUPINOVÉ POUŽITÍ DO BETONU A ZDIVA V NENOSNÝCH KONSTRUKCÍCH (Plastic anchors for multiple use in concrete and masonRy for non-structural applications)

Část čtyři: PLASTOVÉ KOTVY DO DUTINOVÉHO NEBO DĚROVANÉHO ZDIVA

###### EOTA ©

Kunstlaan 40 Avenue des Arts, B-1040 Brussels

###### ÚDAJE O ZPRACOVATELI PŘEKLADU

Překlad tohoto dokumentu byl proveden na základě požadavku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, odboru státního zkušebnictví a technické normalizace, (Smlouva č. 07/2.1/ÚNMZ ze dne 10.5.2007) Svazem zkušeben pro výstavbu se sídlem 102 21  Praha 10, Pražská 16.

# Obsah

# Část ČTYŘI: PLASTOVÉ KOTVY DO DUTINOVÉHO NEBO DĚROVANÉHO ZDIVA

Obsah 	2

Předmluva 	3

ODDÍL DRUHÝ: NÁVOD K POSUZOVÁNÍ VHODNOSTI K POUŽITÍ 	4

5.	Metody ověřování 	4

5.4	Bezpečnost při užívání 	4

5.4.2	Zkoušky vhodnosti k použití 	4

5.4.3	Zkoušky pro určená použití 	4

6.	posuzování a hodnocení vhodnosti k použití 	6

6.4	Bezpečnost při užívání 	6

6.4.1.2	Přepočet mezních zatížení s ohledem na pevnost betonu, zdiva a oceli 	6

6.4.1.3	Kritéria platná pro všechny zkoušky 	6

6.4.2	Kritéria platná pro zkoušky vhodnosti k použití 	6

6.4.3	Podmínky určeného použití 	6

6.4.3.1	Obecně 	6

6.4.3.2	Charakteristická únosnost jednotlivé kotvy při různých podmínkách 	6

6.4.3.3	Charakteristická únosnost jednotlivé kotvy uvedená v ETA 	8

6.4.3.4	Odolnost proti posuvu 	8

7.	PŘEDPOKLADY A DOPORUČENÍ, PODLE NICHŽ SE POSUZUJE VHODNOST VÝROBKŮ K POUŽITÍ	9

7.1	Metody návrhu kotvení v dutinovém nebo děrovaném zdivu 	9

7.1.1	Skupinové použití 	9

7.1.2	Koncepce návrhu a bezpečnosti 	9

7.1.3	Specifické podmínky návrhu pro plné zdivo 	9

ODDÍL ČTVRTÝ: NÁVOD K POSUZOVÁNÍ VHODNOSTI K POUŽITÍ 	11

9.	obsah eta 	11

9.1.4	Charakteristiky kotvy z hlediska bezpečnosti při užívání a metody ověřování 	11

9.1.6	Předpoklady, na jejichž základě byla příznivě posouzena vhodnost kotvy k určenému použití 	11

## PŘEDMLUVA

V této části ETAG „Plastové kotvy pro skupinové použití do betonu a zdiva v nenosných konstrukcích“ jsou uvedeny metody ověřování a posuzování potřebné pro použití plastových kotev v dutinovém nebo děrovaném zdivu (v dutinových nebo děrovaných cihlách vyráběných z pálených nebo vápenopískových materiálů nebo z obyčejného betonu). Obecné zásady posuzování plastových kotev jsou uvedeny v části 1.

Ve zdicích prvcích z dutinových nebo děrovaných cihel zaujímají určitý objemový podíl dutiny, které procházejí celým zdicím prvkem, viz Eurokód 6 [8], tabulka 3.1.

Požadované zkoušky vhodnosti k použití jsou uvedeny v bodu 5.4.2 a zkoušky pro určená použití jsou uvedeny v tabulce 5.2. Způsoby stanovení podmínek určeného použití a charakteristické únosnosti plastových kotev pro použití v dutinovém nebo děrovaném zdivu jsou souhrnně popsány v bodu 6.4.3.

Používá se stejné číslování bodů jako v části 1.

Plastové kotvy pro použití v dutinovém nebo děrovaném zdivu se používají ke skupinovému připevnění. U skupinového použití kotev se předpokládá, že v případě nadměrného posuvu nebo porušení jedné kotvy se může zatížení přenést na sousední kotvy, aniž se významně poruší požadavky na připevňovaný prvek v mezním stavu použitelnosti a únosnosti.

Proto může být v návrhu připevňovaného prvku specifikován počet n1 bodů upevnění pro jeho ukotvení a počet n2 kotev na bod upevnění. Mimo to, je-li specifikována návrhová hodnota zatížení na bod upevnění NSd ≤ n3 (kN), do které jsou splněny požadavky na pevnost a tuhost připevňovaného prvku, nemusí se při návrhu připevňovaného prvku brát v úvahu přenos zatížení v případě nadměrného posuvu nebo porušení jedné kotvy.

Pro n1, n2 a n3 je možné uvažovat tyto standardní hodnoty:

n1  4; n2  1 a n3  4,5 kN nebo

n1  3; n2  1 a n3  3,0 kN.

###### Oddíl druhý:

NÁVOD K POSUZOVÁNÍ VHODNOSTI K POUŽITÍ

### 5.	METODY OVĚŘOVÁNÍ

### 5.4	Bezpečnost při užívání

#### 5.4.2	Zkoušky vhodnosti k použití

Druhy zkoušek vhodnosti k použití, zkušební podmínky a počet požadovaných zkoušek, jakož i kritéria vztahující se na výsledky jsou stejné, jaké jsou uvedeny v části 3 (plné zdivo) v bodu 5.4.2 a tabulce 5.1.

Při posuzování plastových kotev určených k použití v dutinovém nebo děrovaném zdivu je třeba též předpokládat, že kotva může být umístěna v plném materiálu (např. ve spojích, v plné části prvku bez děr), takže lze požadovat i zkoušky v plném materiálu.

Plastové kotvy pro použití v dutinovém nebo děrovaném zdivu se zpravidla posuzují rovněž pro použití v plném materiálu. Proto bývají k dispozici zkoušky vhodnosti k použití v plném materiálu (podle části 3 tabulky 5.1) nebo v betonu (podle části 2 tabulky 5.1), a výsledky těchto zkoušek vhodnosti k použití (min 1, min 2 a min v) lze převzít pro stanovení charakteristických hodnot plastových kotev určených k použití v dutinovém nebo děrovaném zdivu.

#### 5.4.3	Zkoušky pro určená použití

Zkoušky mohou být provedeny na jednotlivých prvcích nebo na stěně. Provádí-li se zkouška na stěně, má být tloušťka spár přibližně 10 mm a spáry musí být zcela vyplněny maltou třídy pevnosti M2.5 o pevnosti 5 N/mm2. Jestliže se zkoušky prováděly na stěnách s maltou vyšší třídy pevnosti než M2.5, musí být v ETA uvedena nejnižší pevnost malty. Stěny mohou být ve svislém směru mírně předpjaty, aby byla umožněna manipulace se stěnou a její transport.

Pro stanovení podmínek určeného použití musí být provedeny zkoušky uvedené v tabulce 5.2.

Pokud jsou k dispozici současné informace od výrobce a příslušný protokol o zkoušce obsahuje všechny důležité údaje, může schvalovací orgán na základě těchto informací snížit počet zkoušek pro určená použití. Při posuzování se to však bere v úvahu pouze tehdy, jsou-li výsledky v souladu s výsledky zkoušek zkušební laboratoře.

Všechny zkoušky pro stanovení podmínek určeného použití se provádějí podle přílohy A na podkladním materiálu, pro který je plastová kotva určena k použití, při normální teplotě prostředí (21 3 °C) a standardních podmínkách kondicionování polymerní objímky. Vrtané otvory mají být vrtány pomocí vrtáků o průměru dcut,m.

Hodnoty minimální vzdálenosti od okraje cmin a minimální rozteče smin mají být udány výrobcem a potvrzeny zkouškami podle tabulky 5.2 řádku 2.

Hodnoty charakteristické únosnosti stanovené pro ETA jsou platné pouze pro cihly a tvárnice, které byly použity při zkouškách, s ohledem na podkladní materiál, velikost prvků, pevnost v tlaku a konfiguraci dutin. Proto musí být v ETA a v protokolu o zkoušce uvedeny tyto informace:

Podkladní materiál, velikost prvků, normalizovaná pevnost v tlaku; objem všech otvorů (% celkového objemu), objem každého otvoru (% celkového objemu); minimální tloušťka u otvorů a okolo nich (žebra a stěny tvárnice); kombinace tloušťky žeber a stěn tvárnic (% celkové šířky); přiřazení ke skupině podle tabulky 3.1 v Eurokódu 6.

Tabulka 5.2	Zkoušky pro určená použití plastových kotev určených k použití v dutinovém nebo děrovaném zdivu

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Účel zkoušky | Směr zatížení | Vzdálenosti | Tloušťka dílce h | Poznámky | Minimální počet zkoušek pro s, m, l (4) | Zkušební postup uveden v příloze A |
| 1 | Charakteristická únosnost při zatížení tahem neovlivněná účinky okraje a rozteče | N | s  smin c  cmin |  hmin | zkoušky jednotlivých kotev (1) | 5 | Příloha A 5.2 |
| 2 | Minimální vzdálenost od okraje a rozteč | N | s  smin (3) c = cmin | = hmin | zkoušky jednotlivých kotev (2) | 5 | Příloha A 5.2 |

(1)	Zkoušky se provádějí v nejnepříznivější poloze montáže kotvy v cihle, vedoucí k nejnižší charakteristické únosnosti kotvy.

(2)	Zkoušky tahem jednotlivých kotev v blízkosti volného okraje určené ke stanovení charakteristické únosnosti v závislosti na minimální vzdálenosti od okraje cmin.

(3)	Zkoušky tahem na skupině dvou kotev s roztečí smin v blízkosti volného okraje (c = cmin), určené ke stanovení charakteristické únosnosti při minimální rozteči smin a minimální vzdálenosti od okraje cmin, se požadují, je-li zvolená minimální rozteč menší než tyto hodnoty:

smin  4 cmin (skupiny s roztečí rovnoběžnou s okrajem)

smin  2 cmin (skupiny s roztečí kolmou k okraji)

(4)	V rámci systému kotev se zkoušejí kotvy velikosti malé (s), střední (m) a velké (l); mezilehlé velikosti se zkoušet nemusí.

Zkoušky smykem ve směru k okraji se požadují pouze tehdy, jestliže vzdálenost od okraje stěny je menší než 100 mm nebo FRk je větší než 2,5 kN anebo je-li rozpínací prvek vyroben z polymerního materiálu. Tyto zkoušky smykem se provádějí podle přílohy A; požaduje se nejméně 5 zkoušek smykem jednotlivých kotev při minimální vzdálenosti od okraje.

Zkoušky se zpravidla provádějí s hodnotou min hef udanou výrobcem. Výsledky těchto zkoušek jsou platné pouze pro min hef, protože funkční vlastnosti kotvy s větší hloubkou zapuštění než min hef mohou být sníženy v závislosti na objemu otvorů (viz obrázek 5.1). Pokud výrobce udává pro jednotlivou kotvu široký rozsah tloušťky připevňovaného prvku tfix, mají se zkoušet možné větší hloubky zapuštění (větší hloubka zapuštění, je-li tfix menší než max tfix) nebo se funkční vlastnosti kotvy určí zkouškou na staveništi podle přílohy B.

Obrázek 5.1	Příklad plastové kotvy celkové délky 90 mm určené pro maximální tloušťku připevňovaného prvku 40 mm (max tfix = 40 mm) v různých polohách montáže

### 6.	POSUZOVÁNÍ A HODNOCENÍ VHODNOSTI KOTEV K URČENÉMU POUŽITÍ

### 6.4	Bezpečnost při užívání

#### 6.4.1.2	Přepočet mezních zatížení s ohledem na pevnost betonu, zdiva a oceli

Na rozdíl od rovnice (6.0b) se přepočet výsledků zkoušek v dutinovém nebo děrovaném zdivu provádí podle bodu 6.4.3.2.

#### 6.4.1.3	Kritéria platná pro všechny zkoušky

2) Obecně v každé sérii zkoušek musí být variační součinitel mezního zatížení při zkouškách vhodnosti k použití menší než v = 20 % a při zkouškách pro určená použití menší než v = 15 %.

Je-li variační součinitel mezního zatížení při zkouškách vhodnosti k použití větší než 20 %, použije se tato hodnota v:

v = 11+0,03×(v[%]−20)  1,0							(6.6a)

Je-li variační součinitel mezního zatížení při zkouškách pro určená použití větší než 15 %, použije se tato hodnota v:

v = 11+0,03×(v[%]−15)  1,0								(6.6b)

#### 6.4.2	Kritéria platná pro zkoušky vhodnosti k použití

Při zkouškách vhodnosti k použití musí být splněna kritéria uvedená v části 1 bodu 6.4. Hodnoty referenčních zkoušek se převezmou ze zkoušek podle tabulky 5.2 řádku 1.

Pokud byly na plastových kotvách provedeny zkoušky vhodnosti k použití v plném zdivu (podle části 3 tabulky 5.1) nebo v betonu (podle části 2 tabulky 5.1), je možno převzít výsledky těchto zkoušek (min 1, min 2 a min V) k určení charakteristických hodnot plastových kotev určených k použití v dutinovém nebo děrovaném zdivu.

#### 6.4.3	Podmínky určeného použití

#### 6.4.3.1	Obecně

Při všech zkouškách tahem mají křivky zatížení/posuv splňovat požadavek stanovený v části 1 bodu 6.4.1.3, ad 1). Požadavky na variační součinitel mezního zatížení udává bod 6.4.1.3, ad 2) a rovnice (6.6b).

#### 6.4.3.2	Charakteristická únosnost jednotlivé kotvy při různých podmínkách

1)	Zatížení tahem neovlivněné účinky okraje a rozteče (tabulka 5.2 řádek 1)

Charakteristická únosnost jednotlivých kotev bez účinků okraje nebo rozteče při zatížení tahem se vypočte takto:

NRk1	=	NRk1,0  min1) (min 1 ; min 2, řádek 1,2,7,8)  min 2, řádek 4, 5	  min v		(6.7)

1) Rozhodující je nejnižší hodnota min 1 nebo min 2, řádek 1,2,7,8.

kde:

NRk1,0	=	charakteristická únosnost vyhodnocená podle zkoušek uvedených v tabulce 5.2 řádku 1

Pokud nejsou k dispozici lepší informace, bere se v úvahu vliv pevnosti v tlaku zdicího prvku na základě poměru fb/fb,test podle rovnice (6.8).

min 1	=	minimální hodnota 1 (redukční součinitel podle závislosti zatížení/posuv) podle části 1 rovnice (6.2) ze všech zkoušek ( 1,0)

min 2, řádek 4, 5	=	minimální hodnota 2 (redukční součinitel podle mezního zatížení při zkouškách vhodnosti k použití) podle části 1 rovnice (6.5) ze zkoušek vhodnosti k použití podle tabulky 5.1 řádků 4 a 5 (kondicionování a teplota) (1,0)

min 2, řádek 1,2,7,8	=	minimální hodnota 2 (redukční součinitel podle mezního zatížení při zkouškách vhodnosti k použití) podle části 1 rovnice (6.5) ze zkoušek vhodnosti k použití podle tabulky 5.1 řádků 1, 2, 7 a 8 (1,0)

min v	=	minimální hodnota v se zřetelem k variačnímu součiniteli mezního zatížení většímu než 20 %, resp. 15 % při zkouškách vhodnosti k použití resp. pro určená použití – rovnice (6.6a) a (6.6b).

2)	Zatížení tahem ovlivněné účinky minimální vzdálenosti od okraje (tabulka 5.2 řádek 2)

Charakteristická únosnost jednotlivých kotev u volného okraje při zatížení tahem se vypočte takto:

NRk2 =  NRk2t×fbfb,test×min 1  min v 1) 						(6.8)

kde:

NRk2t 	=	charakteristická únosnost vyhodnocená podle zkoušek uvedených v tabulce 5.2 řádku 2

fb	=	normalizovaná střední pevnost v tlaku zvoleného zdicího prvku uvedená v ETA

fb,test	=	střední pevnost v tlaku zkušebního zdicího prvku

min 1	=	minimální hodnota 1 (redukční součinitel podle závislosti zatížení/posuv) podle části 1 rovnice (6.2) ze všech zkoušek ( 1,0)

min v	=	minimální hodnota v se zřetelem k variačnímu součiniteli mezního zatížení většímu než 20 %, resp. 15 % u zkoušek vhodnosti k použití resp. pro určená použití – rovnice (6.6a) a (6.6b).

1)	Jestliže při zkouškách podle tabulky 5.2 řádku 2 dochází k porušení vytažením, provede se hodnocení podle rovnice (6.7).

3)	Zatížení tahem ovlivněné účinky minimální rozteče (tabulka 5.2 poznámka (3))

Při navrhování se předpokládá, že skupina 2 nebo 4 kotev s roztečí s  smin má stejnou charakteristickou únosnost jako jednotlivá kotva s velkou roztečí vůči sousedním kotvám. Proto se charakteristická únosnost jednotlivých kotev NRk3 s minimální roztečí v blízkosti volného okraje při zatížení tahem vypočítává podle bodu 6.4.3.2 ad 2), avšak jako hodnota NRk2tse použije charakteristická únosnost vyhodnocená na základě výsledků zkoušek podle tabulky 5.2 poznámky (3).

Jestliže při zkouškách podle tabulky 5.2 poznámky (3) dochází k porušení vytažením, provede se hodnocení podle rovnice (6.7).

4)	Zatížení smykem

Jestliže se provádějí zkoušky smykem ve směru k okraji a dochází k porušení okraje cihly, vypočte se charakteristická únosnost ve smyku takto:

VRk,b = VRut×fbfb,test  min v								(6.9)

kde:

VRut	=	charakteristická únosnost vyhodnocená na základě výsledků zkoušek

fb	=	normalizovaná střední pevnost v tlaku zvoleného zdicího prvku uvedená v ETA

fb,test	=	střední pevnost v tlaku zkušebního zdicího prvku

min v	=	minimální hodnota v se zřetelem k variačnímu součiniteli mezního zatížení většímu než 20 %, resp. 15 % u zkoušek vhodnosti k použití resp. pro určená použití – rovnice (6.6a) a (6.6b).

Jestliže vzdálenost od okraje stěny cmin je menší než 100 mm nebo FRk je větší než 2,5 kN, zkoušky smykem se nepožadují a charakteristická únosnost ve smyku VRk,s kovového rozpínacího prvku u jednotlivých kotev může být vypočtena takto:

VRk,s = 0,5  As  fuk									(6.10)

kde:

As	=	namáhaný průřez oceli

fuk	=	charakteristická mez pevnosti oceli (jmenovitá hodnota)

#### 6.4.3.3	Charakteristická únosnost jednotlivé kotvy uvedená v ETA

K určení charakteristické únosnosti FRk je nutné vypočítat návrhové hodnoty NRk1, NRk2, NRk3, VRk,b a VRk,s s použitím příslušných dílčích součinitelů bezpečnosti. Hodnoty těchto dílčích součinitelů bezpečnosti jsou udány v bodu 7.1.2.

Pro charakteristickou únosnost FRk uvedenou v ETA je rozhodující minimální návrhová hodnota.

Hodnota charakteristické únosnosti FRk se zaokrouhluje na tato čísla:

0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,75 / 0,9 / 1,2 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 6 / 7,5 / 9 / kN

#### 6.4.3.4	Odolnost proti posuvu

V ETA musí být minimálně uvedeny hodnoty posuvu při krátkodobém a dlouhodobém zatížení tahem a smykem pro zatížení F, které přibližně odpovídá hodnotě podle rovnice (6.11):

F 	=	FRkγF ⋅ γM 								(6.11)

kde:

FRk	=	charakteristická únosnost podle bodu 6.4.3.3

F	=	1,4

M	=	příslušný dílčí součinitel bezpečnosti materiálu

Hodnoty posuvu při krátkodobém zatížení tahem (NO) se vyhodnocují podle zkoušek na jednotlivých kotvách bez účinků okraje nebo rozteče podle tabulky 5.2 řádku 1. Odvozená hodnota má přibližně odpovídat 95% kvantilu při hladině významnosti 90 %.

Hodnoty posuvu při dlouhodobém zatížení tahem N lze pokládat přibližně rovné 2,0násobku hodnoty NO.

Hodnoty posuvu při krátkodobém zatížení smykem (VO) se vyhodnocují podle příslušných zkoušek smykem na jednotlivých kotvách. Odvozená hodnota má přibližně odpovídat 95% kvantilu při hladině významnosti 90 %.

Pokud se zkoušky smykem neprovádějí, mohou být hodnoty posuvu při krátkodobém zatížení smykem (VO) u plastových kotev s kovovým rozpínacím prvkem stanoveny pro zatížení podle rovnice (6.11) s tuhostí při smyku rovnou 500 N/mm.

Hodnoty posuvu při dlouhodobém zatížení smykem V lze pokládat přibližně rovné 1,5násobku hodnoty VO.

Při zatížení smykem by se posuv mohl zvětšovat vlivem mezery mezi připevňovaným prvkem a kotvou. Vliv této mezery se bere v úvahu při návrhu.

### 7.	PŘEDPOKLADY A DOPORUČENÍ, PODLE NICHŽ SE POSUZUJE VHODNOST VÝROBKŮ K POUŽITÍ

### 7.1	Metody návrhu kotvení v dutinovém nebo děrovaném zdivu

#### 7.1.1	Skupinové použití

Plastové kotvy pro použití v dutinovém nebo děrovaném zdivu se používají ke skupinovému připevnění. U skupinového použití kotev se předpokládá, že v případě nadměrného posuvu nebo porušení jedné kotvy se může zatížení přenést na sousední kotvy, aniž se významně poruší požadavky na připevňovaný prvek v mezním stavu použitelnosti a únosnosti.

Proto může být v návrhu připevňovaného prvku specifikován počet n1 bodů upevnění pro jeho ukotvení a počet n2 kotev na bod upevnění. Mimo to, je-li specifikována návrhová hodnota zatížení na bod upevnění NSd ≤ n3 (kN), do které jsou splněny požadavky na pevnost a tuhost připevňovaného prvku, nemusí se při návrhu připevňovaného prvku brát v úvahu přenos zatížení v případě nadměrného posuvu nebo porušení jedné kotvy.

Pro n1, n2 a n3 je možné uvažovat tyto standardní hodnoty:

n1  4; n2  1 a n3  4,5 kN nebo

n1  3; n2  1 a n3  3,0 kN.

#### 7.1.2	Koncepce návrhu a bezpečnosti

Při navrhování kotvení v dutinovém nebo děrovaném zdivu se uplatňuje koncepce návrhu s dílčími součiniteli bezpečnosti

Pokud neexistují národní předpisy, mohou být použity níže uvedené dílčí součinitele bezpečnosti M:

Porušení oceli:		Zatížení tahem:

Ms =	1,2fykfuk  1,4							(7.1)

Zatížení kotvy smykem s působením nebo bez působení ramene páky::

Ms =	1,0fykfuk  1,25		fuk  800 N/mm2 a fyk/fuk  0,8		(7.2)

Ms =	1,5			fuk  800 N/mm2 nebo fyk/fuk  0,8	(7.3)

Ostatní způsoby porušení:

M =	2,5								(7.4)

#### 7.1.3	Specifické podmínky pro metodu návrhu kotvení v dutinovém nebo děrovaném zdivu

1)	V ETA má být uvedena pouze jedna charakteristická únosnost FRk nezávisle na směru zatížení a způsobu porušení. Pro tuto charakteristickou únosnost musí být v ETA též udán příslušný dílčí součinitel bezpečnosti a odpovídající hodnoty cmin a smin.

2)	Charakteristickou únosnost FRk pro jednotlivou plastovou kotvu lze též uvažovat pro skupinu dvou nebo čtyř plastových kotev s roztečí rovnou minimální rozteči smin nebo větší.

Vzdálenost mezi jednotlivými plastovými kotvami nebo skupinou kotev má být s 250 mm.

3)	Jestliže jsou svislé spáry ve stěně navrženy bez vyplnění maltou, musí být návrhová únosnost NRd omezena na 2,0 kN, aby bylo zajištěno, že nedojde k vytažení jedné cihly ze stěny. Toto omezení není nutné, jestliže se ve stěně používají zámkové prvky nebo jsou-li spoje navrženy pro vyplnění maltou.

4)	Jestliže spoje ve zdivu nejsou viditelné, musí se charakteristická únosnost FRk snížit koeficientem j = 0,5.

Jestliže spoje ve zdivu jsou viditelné (např. na neomítnuté stěně), je nutné brát v úvahu:

Charakteristickou únosnost FRk lze použít pouze tehdy, je-li stěna navržena tak, že spoje mají být vyplněny maltou.

Jestliže je stěna navržena tak, že spoje nemají být vyplněny maltou, může být charakteristická únosnost FRk použita pouze v případě, je-li dodržena minimální vzdálenost cmin od svislých spár. Pokud nelze tuto minimální vzdálenost od okraje cmin dodržet, musí se charakteristická únosnost FRk snížit koeficientem j = 0,5.

###### Oddíl čtvrtý:

OBSAH ETA

### 9.	OBSAH ETA

#### 9.1.4	Charakteristiky kotvy z hlediska bezpečnosti při užívání a metody ověřování

– charakteristické hodnoty k použití pro výpočet mezního stavu únosnosti

V ETA má být uvedena pouze jedna charakteristická únosnost FRk pro jeden podkladní materiál nezávisle na směru zatížení a způsobu porušení. Pro tuto charakteristickou únosnost musí být v ETA též udán příslušný dílčí součinitel bezpečnosti a odpovídající hodnoty cmin a smin.

Hodnoty charakteristické únosnosti stanovené pro ETA jsou platné pouze pro cihly a tvárnice, které byly použity při zkouškách, s ohledem na podkladní materiál, velikost prvků, pevnost v tlaku a konfiguraci dutin. Proto musí být v protokolu o zkoušce a v ETA uvedeny tyto informace:

Podkladní materiál, velikost prvků, normalizovaná pevnost v tlaku; objem všech otvorů (% celkového objemu), objem každého otvoru (% celkového objemu); minimální tloušťka u otvorů a okolo nich (žebra a stěny tvárnice); kombinace tloušťky žeber a stěn tvárnic (% celkové šířky); přiřazení ke skupině podle tabulky 3.1 v Eurokódu 6.

Jestliže byly zkoušky provedeny na stěnách s maltou vyšší třídy pevnosti než M2.5, musí být v ETA uvedena nejnižší pevnost malty.

Charakteristická únosnost plastové kotvy může být určena zkouškami na staveništi podle přílohy B, má-li tato plastová kotva v ETA uvedeny charakteristické hodnoty pro stejný podkladní materiál, jaký existuje na staveništi. Mimo to jsou zkoušky na staveništi pro použití v plném zdivu možné pouze tehdy, má-li plastová kotva ETA týkající se použití v plném zdivu, a zkoušky na staveništi pro použití v dutinovém nebo děrovaném zdivu jsou možné pouze tehdy, má-li plastová kotva ETA týkající se použití v dutinovém nebo děrovaném zdivu.

Obecně jsou hodnoty charakteristické únosnosti platné pouze pro min hef, protože funkční vlastnosti kotvy s větší hloubkou zapuštění než min hef mohou být sníženy v závislosti na objemu otvorů. Pokud výrobce udává pro jednotlivou kotvu široký rozsah tloušťky připevňovaného prvku tfix, mají být v ETA udány různé možné hodnoty charakteristické únosnosti pro větší zapuštění nebo se funkční vlastnosti kotvy určí zkouškou na staveništi podle přílohy B.

#### 9.1.6	Předpoklady, na jejichž základě byla příznivě posouzena vhodnost kotvy k určenému použití

V ETA mají být též uvedeny specifické podmínky pro metodu návrhu podle bodu 7.1.3 – ad 2), 3) a 4).