Evropská organizace pro technická schválení

ETAG 020 Vydání z března 2006 ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ PLASTOVÉ KOTVY PRO SKUPINOVÉ POUŽITÍ DO BETONU A ZDIVA V NENOSNÝCH KONSTRUKCÍCH (Plastic anchors for multiple use in concrete and masonRy for non-structural applications)

Část pět: PLASTOVÉ KOTVY DO AUTOKLÁVOVANÉHO PÓROBETONU (AAC)

###### EOTA ©

Kunstlaan 40 Avenue des Arts, B-1040 Brussels

###### ÚDAJE O ZPRACOVATELI PŘEKLADU

Překlad tohoto dokumentu byl proveden na základě požadavku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, odboru státního zkušebnictví a technické normalizace, (Smlouva č. 07/2.1/ÚNMZ ze dne 10.5.2007) Svazem zkušeben pro výstavbu se sídlem 102 21  Praha 10, Pražská 16.

# Obsah

# Část pěT: PLASTOVÉ KOTVY DO AUTOKLÁVOVANÉHO PÓROBETONU

Obsah 	2

Předmluva 	3

ODDÍL DRUHÝ: NÁVOD K POSUZOVÁNÍ VHODNOSTI K POUŽITÍ 	4

5.	Metody ověřování 	4

5.4	Bezpečnost při užívání 	4

5.4.2	Zkoušky vhodnosti k použití 	4

5.4.3	Zkoušky pro určená použití 	6

6.	posuzování a hodnocení vhodnosti k použití 	7

6.4	Bezpečnost při užívání 	7

6.4.1.2	Přepočet mezních zatížení s ohledem na pevnost betonu, zdiva a oceli 	7

6.4.1.3	Kritéria platná pro všechny zkoušky 	7

6.4.2	Kritéria platná pro zkoušky vhodnosti k použití 	8

6.4.3	Podmínky určeného použití 	8

6.4.3.1	Obecně 	8

6.4.3.2	Charakteristická únosnost jednotlivé kotvy při různých podmínkách 	8

6.4.3.3	Charakteristická únosnost jednotlivé kotvy uvedená v ETA 	9

6.4.3.4	Odolnost proti posuvu 	10

7.	PŘEDPOKLADY A DOPORUČENÍ, PODLE NICHŽ SE POSUZUJE VHODNOST VÝROBKŮ K POUŽITÍ	10

7.1	Metody návrhu kotvení v autoklávovaném pórobetonu 	10

7.1.1	Skupinové použití 	10

7.1.2	Koncepce návrhu a bezpečnosti 	10

7.1.3	Specifické podmínky návrhu pro autoklávovaný pórobeton 	11

ODDÍL ČTVRTÝ: NÁVOD K POSUZOVÁNÍ VHODNOSTI K POUŽITÍ 	12

9.	obsah eta 	12

9.1.4	Charakteristiky kotvy z hlediska bezpečnosti při užívání a metody ověřování 	12

9.1.6	Předpoklady, na jejichž základě byla příznivě posouzena vhodnost kotvy k určenému použití 	12

## PŘEDMLUVA

V této části ETAG „Plastové kotvy pro skupinové použití do betonu a zdiva v nenosných konstrukcích“ jsou uvedeny metody ověřování a posuzování potřebné pro použití plastových kotev v autoklávovaném pórobetonu (AAC). Obecné zásady posuzování plastových kotev jsou uvedeny v části 1.

Tento návod se vztahuje na použití plastových kotev v autoklávovaném pórobetonu třídy pevnosti P 2 a P 7 včetně AAC podle EN 771-4 [9] „Specifikace zdicích prvků – Část 4: Pórobetonové tvárnice“ nebo prEN 12 602 [10] „Prefabrikované vyztužené dílce z autoklávovaného pórobetonu“.

Požadované zkoušky vhodnosti k použití jsou uvedeny v tabulkách 5.1a a 5.1b a zkoušky pro určená použití jsou uvedeny v tabulkách 5.2a a 5.2b. Způsoby stanovení podmínek určeného použití a charakteristické únosnosti plastových kotev pro použití v autoklávovaném pórobetonu jsou souhrnně popsány v bodu 6.4.3.

Používá se stejné číslování bodů jako v části 1.

Plastové kotvy pro použití v autoklávovaném pórobetonu (AAC) se používají ke skupinovému připevnění. U skupinového použití kotev se předpokládá, že v případě nadměrného posuvu nebo porušení jedné kotvy se může zatížení přenést na sousední kotvy, aniž se významně poruší požadavky na připevňovaný prvek v mezním stavu použitelnosti a únosnosti.

Proto může být v návrhu připevňovaného prvku specifikován počet n1 bodů upevnění pro jeho ukotvení a počet n2 kotev na bod upevnění. Mimo to, je-li specifikována návrhová hodnota zatížení na bod upevnění NSd ≤ n3 (kN), do které jsou splněny požadavky na pevnost a tuhost připevňovaného prvku, nemusí se při návrhu připevňovaného prvku brát v úvahu přenos zatížení v případě nadměrného posuvu nebo porušení jedné kotvy.

Pro n1, n2 a n3 je možné uvažovat tyto standardní hodnoty:

n1  4; n2  1 a n3  4,5 kN nebo

n1  3; n2  1 a n3  3,0 kN.

###### Oddíl druhý:

NÁVOD K POSUZOVÁNÍ VHODNOSTI K POUŽITÍ

### 5.	METODY OVĚŘOVÁNÍ

### 5.4	Bezpečnost při užívání

#### 5.4.2	Zkoušky vhodnosti k použití

Zkoušky se provádějí podle přílohy A.

Zpravidla se všechny zkoušky provádějí na jednotlivých plastových kotvách bez účinků okraje a rozteče při zatížení tahem.

1)	Zkoušky plastových kotev pro použití v AAC bez trhlin (v tvárnicích AAC)

Zkoušky mohou být provedeny na jednotlivých prvcích nebo na stěně ze vzájemně slepených tvárnic. Stěny mohou být ve svislém směru mírně předpjaty, aby byla umožněna manipulace se stěnou a její transport.

Druhy zkoušek vhodnosti k použití, zkušební podmínky, počet požadovaných zkoušek a kritéria vztahující se na výsledky jsou uvedeny v tabulce 5.1a: AAC bez trhlin (tvárnice AAC).

Zkoušky vhodnosti k použití týkající se fungování při kondicionování a při různých teplotách mohou být vypuštěny, jsou-li k dispozici informace o vlivu únosnosti (činitel ) získané při zkouškách vhodnosti k použití v betonu podle části 2 nebo v plném zdivu podle části 3.

2)	Zkoušky plastových kotev k použití ve vyztuženém AAC (v prefabrikovaných vyztužených dílcích z AAC)

Pokud má být kotva posouzena též pro použití ve vyztuženém AAC, musí být provedeny některé dodatečné zkoušky v prefabrikovaném vyztuženém AAC. Druhy těchto dodatečných zkoušek vhodnosti k použití, zkušební podmínky, počet požadovaných zkoušek a kritéria vztahující se na výsledky jsou uvedeny v tabulce 5.1b: vyztužený AAC (prefabrikované vyztužené dílce z AAC).

Tabulka 5.1a	Zkoušky vhodnosti k použití plastových kotev určených k použití v AAC bez trhlin (v tvárnicích AAC)

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Účel zkoušky | Pevnost AAC | Vrták | Teplota prostředí (1) | Stav polymerní objímky (8) | Minimální počet zkoušek na jedné velikosti kotvy (11) | Kritéria mezního zatížení req.  | Poznámky ke zkušebnímu postupu uvedenému v části 1 |
| 1 | Únosnost zatloukaných kotev | nízká pevnost AAC 2 | dcut,max | min T (2) | standardní | 5 | 0,9 | 5.4.2.2 |
|  |  |  | dcut,max | min T (2) | standardní | 5 | 0,9 |  |
| 4 | Fungování při kondicionování objímky kotvy | nízká pevnost AAC 2 | dcut,m | normální | suchý | 5 | 0,8 | 5.4.2.5 |
|  |  |  | dcut,m | normální | mokrý | 5 | 0,8 |  |
| 5 | Fungování, účinek teploty | nízká pevnost AAC 2 | dcut,m | min T (3) | standardní | 5 | 1,0 | 5.4.2.6 |
|  |  |  | dcut,m | 0 °C (4) | standardní | 5 | 1,0 |  |
|  |  |  | dcut,m | +50 °C (6) | standardní | 5 | 1,0 |  |
|  |  |  | dcut,m | +80 °C (6) | standardní | 5 | 0,8 (10) |  |
| 7 | Fungování při stálém zatížení | nízká pevnost AAC 2 | dcut,m | normální | standardní | 5 | 0,9 | 5.4.2.7 (13) |
|  |  |  | dcut,m | +50 °C (6) | standardní | 5 | 0,9 |  |
| 9 | Maximální utahovací moment | nízká pevnost AAC 2 | dcut,m | normální | standardní | 5 |  | 5.4.2.8 |

Tabulka 5.1b	Dodatečné zkoušky vhodnosti k použití plastových kotev určených k použití ve vyztuženém AAC (v prefabrikovaných vyztužených dílcích z AAC)

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Účel zkoušky | Pevnost vyztuženého AAC | Šířka trhliny w (mm) | Vrták | Teplota prostředí (1) | Stav polymerní objímky (8) | Minimální počet zkoušek na jedné velikosti kotvy | Kritéria mezního zatížení req.  | Poznámky ke zkušebnímu postupu uvedenému v části 1 |
| 3a | Fungování v trhlinách (14) | AAC 2 | 0,35 | dcut,m | normální | standardní | 5 | 0,75 | 5.4.2.4 |
|  |  | AAC 7 | 0,35 | dcut,m | normální | standardní | 5 | 0,75 |  |

(1)	Normální teplota prostředí: 21 3 °C (plastová kotva a podkladní materiál AAC).

(2)	Minimální montážní teplota specifikovaná výrobcem; normálně 0 °C až +5 °C.

(3)	Zkoušky při nejnižší provozní teplotě specifikované výrobcem: –5 °C, –20 °C, –40 °C.

(4)	Montáž při minimální montážní teplotě specifikované výrobcem; normálně 0 °C až +5 °C.

(6)	Pro teplotní rozsah b) podle části 1 bodu 4.4.2.6; pro ostatní teplotní rozmezí viz část 1 body 5.4.2.6 a 6.4.2.6.

(8)	Kondicionování polymerní objímky podle části 1 bodu 5.4.2.5.

(10)	Referenční hodnoty ze zkoušek při maximální dlouhodobé teplotě +50 °C.

(11)	Počet zkoušek v případě pouze jedné velikosti kotvy; má-li být posouzeno více velikostí, provedou se zkoušky nejmenší, střední a největší velikosti. Mezilehlé velikosti se zkouší podle řádků 1, 7 a 9; tyto mezilehlé velikost se nemusí zkoušet, jestliže se při zkouškách podle řádku 1 tabulky 5.2a projevuje pravidelnost ve způsobu porušení a v mezním zatížení.

(13)	NRk – část 1, bod 5.4.2.7 rovnice (5.3); charakteristická únosnost NRk uvedená v ETA a vyhodnocená podle bodu 6.4.3.3.

(14)	Zkoušky se provádějí při nejméně příznivém směru rozepření, který byl určen zkouškou podle řádku 1 v tabulce 5.2a.

#### 5.4.3	Zkoušky pro určená použití

Pro stanovení podmínek určeného použití musí být provedeny zkoušky uvedené v tabulkách 5.2a a/nebo 5.2b na všech velikostech.

Pokud jsou k dispozici současné informace od výrobce a příslušný protokol o zkoušce obsahuje všechny důležité údaje, může schvalovací orgán na základě těchto informací snížit počet zkoušek pro určená použití. Při posuzování se to však bere v úvahu pouze v případě, jsou-li výsledky v souladu s výsledky zkoušek zkušební laboratoře.

Všechny zkoušky pro stanovení podmínek určeného použití se provádějí na jednotlivých prvcích nebo na stěně z AAC bez trhlin a na prefabrikovaných vyztužených dílcích z AAC při normální teplotě prostředí (21 3 °C) a standardních podmínkách kondicionování polymerní objímky. Vrtané otvory mají být vrtány pomocí vrtáků o průměru dcut,m. Montáž kotvy se provádí podle návodu vydaného výrobcem.

Tabulka 5.2a	Zkoušky pro určená použití plastových kotev určených k použití v AAC bez trhlin (v tvárnicích AAC)

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Účel zkoušky | Pevnost AAC | Směr zatížení | Vzdálenosti | Tloušťka dílce h | Minimální počet zkoušek pro s, m, l (2) | Poznámky |
| 1 | Charakteristická únosnost při zatížení tahem neovlivněná účinky okraje a rozteče | AAC 2 | N | s  smin c  cmin |  hmin | 5 | zkouška jednotlivé kotvy uprostřed tvárnice |
|  |  | AAC 7 |  |  |  | 5 |  |
| 2 | Vzdálenost od okraje stěny pro charakteristickou únosnost v tahu (1) | AAC 2 | N | s  smin c = cmin | = hmin | 5 | zkouška jednotlivé kotvy v rohu |

Tabulka 5.2b	Zkoušky pro určená použití plastových kotev určených k použití ve vyztuženém AAC (v prefabrikovaných vyztužených dílcích z AAC)

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Účel zkoušky | Třída pevnosti vyztuženého AAC | Šířka trhliny w (mm) | Směr zatížení | Vzdálenosti | Tloušťka dílce h | Minimální počet zkoušek pro s, m, l (2) | Poznámky |
| 1 | Charakteristická únosnost při zatížení tahem neovlivněná účinky okraje a rozteče | AAC 2 | 0,2 | N | s  smin c  cmin |  hmin | 5 | zkouška jednotlivé kotvy |
|  |  | AAC 7 |  |  |  |  | 5 |  |
| 2 | Vzdálenost od okraje dílce pro charakteristickou únosnost v tahu (1) | AAC 2 | 0 | N | s  smin c = cmin | = hmin | 5 | zkouška jednotlivé kotvy v rohu |

(1)	Zkoušky tahem se skupinou dvou kotev s roztečí smin v blízkosti volného okraje (c = cmin), určené ke stanovení charakteristické únosnosti při minimální rozteči smin a minimální vzdálenosti od okraje cmin, se požadují, je-li zvolená minimální rozteč menší než tyto hodnoty:

smin  4 cmin (skupiny s roztečí rovnoběžnou s okrajem)

smin  2 cmin (skupiny s roztečí kolmou k okraji)

(2)	V rámci systému kotev se zkoušejí kotvy velikosti malé (s), střední (m) a velké (l); mezilehlé velikosti se zkoušet nemusí.

### 6.	POSUZOVÁNÍ A HODNOCENÍ VHODNOSTI KOTEV K URČENÉMU POUŽITÍ

### 6.4	Bezpečnost při užívání

#### 6.4.1.2	Přepočet mezních zatížení s ohledem na pevnost betonu, zdiva a oceli

Na rozdíl od rovnice (6.0b) se přepočet výsledků zkoušek v autoklávovaném pórobetonu provádí takto:

1)	Obecně

Výsledky zkoušek se přepočítávají u pevnosti v tlaku a objemové hmotnosti v suchém stavu.

2)	Pevnost v tlaku

- Tvárnice AAC

U tvárnic AAC se charakteristická pevnost v tlaku určí z deklarované hodnoty pevnosti v tlaku podle prEN 771-4 [9] pomocí součinitele 0,9:

fck = 0,9 fc,decl

- Prefabrikované vyztužené dílce z AAC

U prefabrikovaných vyztužených dílců z AAC se k přepočtu výsledků zkoušek použijí hodnoty charakteristické pevnosti v tlaku fck uvedené v prEN 12 602 [10] pro třídy pevnosti AAC 2 a AAC 7.

3)	Objemová hmotnost za sucha

Jako referenční hodnoty objemové hmotnosti za sucha se k přepočtu výsledků zkoušek použijí tyto minimální hodnoty objemové hmotnosti za sucha:

AAC 2:		min = 350 kg/m3

AAC 7:		min = 650 kg/m3

4)	Přepočet výsledků zkoušek

Výsledky zkoušek získané pro AAC nízké a vysoké pevnosti se přepočítají pomocí rovnice:

FRutK=FRutρmin34fckρtest34fc,test   (kN)							(6.5)

Z výše uvedeného se odvodí 5% kvantil mezního zatížení.

5)	Charakteristické zatížení při porušení (mezní zatížení) u AAC různé pevnosti

Hodnoty charakteristického zatížení při porušení u pevností mezi AAC nízké a vysoké pevnosti se vypočtou lineární interpolací přepočítaných výsledků zkoušek.

#### 6.4.1.3	Kritéria platná pro všechny zkoušky

2) Obecně v každé sérii zkoušek musí být variační součinitel mezního zatížení při zkouškách vhodnosti k použití menší než v = 20 % a při zkouškách pro určená použití menší než v = 15 %.

Je-li variační součinitel mezního zatížení při zkouškách vhodnosti k použití větší než 20 %, použije se tato hodnota v:

v = 11+0,03×(v[%]−20)  1,0							(6.6a)

Je-li variační součinitel mezního zatížení při zkouškách pro určená použití větší než 15 %, použije se tato hodnota v:

v = 11+0,03×(v[%]−15)  1,0								(6.6b)

#### 6.4.2	Kritéria platná pro zkoušky vhodnosti k použití

Při zkouškách podle tabulek 5.1a a/nebo 5.1b musí být splněna kritéria uvedená v části 1 bodu 6.4. Hodnoty referenčních zkoušek se převezmou ze zkoušek podle tabulky 5.2a řádku 1 (pro AAC bez trhlin) a podle tabulky 5.2b řádku 1 (pro vyztužený AAC) při nejhorším směru rozepření kotvy.

Pokud byly provedeny zkoušky vhodnosti k použití týkající se fungování při kondicionování a při různých teplotách v betonu podle části 2 nebo v plném zdivu podle části 3 tabulky 5.1 řádků 4 a 5, je možno převzít výsledky těchto zkoušek vhodnosti k použití (min 1, min 2 a min V) ke stanovení charakteristických hodnot plastových kotev určených k použití v autoklávovaném pórobetonu.

#### 6.4.3	Podmínky určeného použití

#### 6.4.3.1	Obecně

Při všech zkouškách tahem mají křivky zatížení/posuv splňovat požadavek stanovený v části 1 bodu 6.4.1.3, ad 1). Požadavky na variační součinitel mezního zatížení udává bod 6.4.1.3, ad 2) a rovnice (6.6b).

#### 6.4.3.2	Charakteristická únosnost jednotlivé kotvy při různých podmínkách

1)	Zatížení tahem neovlivněné účinky okraje a rozteče (tabulka 5.2a nebo 5.2b řádek 1)

Charakteristická únosnost jednotlivých kotev bez účinků okraje nebo rozteče při zatížení tahem se vypočte takto:

NRk1	=	NRk1,0  min1) (min 1 ; min 2, řádek 1,7)  min 2, řádek 4, 5  min v			(6.7)

1) Rozhodující je nejnižší hodnota min 1 nebo min 2, řádek 1,7.

kde:

NRk1,0	=	charakteristická únosnost podle zkoušek uvedených v tabulce 5.2a nebo 5.2b řádku 1, přepočtená podle bodu 6.4.1.2

min 1	=	minimální hodnota 1 (redukční součinitel podle závislosti zatížení/posuv) podle části 1 rovnice (6.2) ze všech zkoušek ( 1,0)

min 2, řádek 4, 5	=	minimální hodnota 2 (redukční součinitel podle mezního zatížení při zkouškách vhodnosti k použití) podle části 1 rovnice (6.5) ze zkoušek vhodnosti k použití podle tabulky 5.1 řádků 4 a 5 (kondicionování a teplota) (1,0)

min 2, řádek 1,7	=	minimální hodnota 2 (redukční součinitel podle mezního zatížení při zkouškách vhodnosti k použití) podle části 1 rovnice (6.5) ze zkoušek vhodnosti k použití podle tabulky 5.1 řádků 1 a 7 (1,0)

min v	=	minimální hodnota v se zřetelem k variačnímu součiniteli mezního zatížení většímu než 20 %, resp. 15 % při zkouškách vhodnosti k použití resp. pro určená použití – rovnice (6.6a) a (6.6b).

2)	Zatížení tahem ovlivněné účinky minimální vzdálenosti od okraje (tabulka 5.2a nebo 5.2b řádek 2)

Charakteristická únosnost jednotlivých kotev u volného okraje při zatížení tahem se vypočte takto:

NRk2 =  NRk2,0  min 1  min v 1) 							(6.8)

kde:

NRk2,0	=	charakteristická únosnost podle zkoušek uvedených v tabulce 5.2a nebo 5.2b řádku 2, přepočtená podle bodu 6.4.1.2

min 1	=	minimální hodnota 1 (redukční součinitel podle závislosti zatížení/posuv) podle části 1 rovnice (6.2) ze všech zkoušek ( 1,0)

min v	=	minimální hodnota v se zřetelem k variačnímu součiniteli mezního zatížení většímu než 20 %, resp. 15 % u zkoušek vhodnosti k použití resp. pro určená použití – rovnice (6.6a) a (6.6b).

1)	Jestliže při zkouškách podle tabulky 5.2a nebo 5.2b řádku 2 dochází k porušení vytažením, provede se hodnocení podle rovnice (6.7).

3)	Zatížení tahem ovlivněné účinky minimální rozteče (tabulka 5.2a nebo 5.2b, poznámka (1))

Charakteristická únosnost jednotlivých kotev NRk3 s minimální roztečí v blízkosti volného okraje při zatížení tahem se vypočte takto:

NRk3 =  NRk3,0  min 1  min v 1) 							(6.9)

kde:

NRk3,0	=	charakteristická únosnost podle zkoušek uvedených v tabulce 5.2a nebo 5.2b, poznámka (1), přepočtená podle bodu 6.4.1.2

min 1	=	minimální hodnota 1 (redukční součinitel podle závislosti zatížení/posuv) podle části 1 rovnice (6.2) ze všech zkoušek ( 1,0)

min v	=	minimální hodnota v se zřetelem k variačnímu součiniteli mezního zatížení většímu než 20 %, resp. 15 % u zkoušek vhodnosti k použití resp. pro určená použití – rovnice (6.6a) a (6.6b).

1)	Jestliže při zkouškách podle tabulky 5.2a nebo 5.2b poznámky (1) dochází k porušení vytažením, provede se hodnocení podle rovnice (6.7).

4)	Zatížení smykem

Nejsou-li k dispozici zkoušky smykem, mohou být hodnoty charakteristické únosnosti ve smyku VRk,AAC při porušení okraje pórobetonu vypočteny na základě hodnoty pro porušení okraje betonu podle přílohy C takto:

VRk,AAC = 0,5 VRk,c (zatížení smykem ve směru k volnému okraji)

VRk,AAC = 1,0 VRk,c (zatížení smykem v jiných směrech)

Místo hodnoty pevnosti betonu fck,cube se musí do příslušné rovnice v příloze C dosadit normalizovaná střední pevnost v tlaku pórobetonu fck.

Jestliže se provádějí zkoušky smykem ve směru k okraji a dochází k porušení okraje pórobetonu, vypočte se charakteristická únosnost ve smyku takto:

VRk,AAC = VRk,AAC,0  min v								(6.10)

kde:

VRk,AAC,0	=	charakteristická únosnost vyhodnocená na základě výsledků zkoušek a přepočtená podle bodu 6.4.1.2

min v	=	minimální hodnota v se zřetelem k variačnímu součiniteli mezního zatížení většímu než 20 %, resp. 15 % u zkoušek vhodnosti k použití resp. pro určená použití – v rovnicích (6.6a) a (6.6b).

Charakteristickou únosnost ve smyku VRk,s kovového rozpínacího prvku u jednotlivých kotev lze vypočítat takto:

VRk,s = 0,5  As  fuk									(6.11)

kde:

As	=	namáhaný průřez oceli

fuk	=	charakteristická mez pevnosti oceli (jmenovitá hodnota)

#### 6.4.3.3	Charakteristická únosnost jednotlivé kotvy uvedená v ETA

K určení charakteristické únosnosti FRk je nutné vypočítat návrhové hodnoty NRk1, NRk2, NRk3, VRk,s a VRk,AAC s použitím příslušných dílčích součinitelů bezpečnosti. Hodnoty těchto dílčích součinitelů bezpečnosti jsou udány v bodu 7.1.2.

Pro charakteristickou únosnost FRk uvedenou v ETA je rozhodující minimální návrhová hodnota.

Hodnota charakteristické únosnosti FRk se zaokrouhluje na tato čísla:

0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,75 / 0,9 / 1,2 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 6 / 7,5 / 9 / kN

#### 6.4.3.4	Odolnost proti posuvu

V ETA musí být minimálně uvedeny hodnoty posuvu při krátkodobém a dlouhodobém zatížení tahem a smykem pro zatížení F, které přibližně odpovídá hodnotě podle rovnice (6.12):

F 	=	FRkγF ⋅ γM 								(6.12)

kde:

FRk	=	charakteristická únosnost podle bodu 6.4.3.3

F	=	1,4

M	=	příslušný dílčí součinitel bezpečnosti materiálu

Hodnoty posuvu při krátkodobém zatížení tahem (NO) se vyhodnocují podle zkoušek na jednotlivých kotvách bez účinků okraje nebo rozteče podle tabulky 5.2a řádku 1 nebo tabulky 5.2b řádku 1. Odvozená hodnota má přibližně odpovídat 95% kvantilu při hladině významnosti 90 %.

Hodnoty posuvu při dlouhodobém zatížení tahem N lze pokládat přibližně rovné 2,0násobku hodnoty NO.

Hodnoty posuvu při krátkodobém zatížení smykem (VO) se vyhodnocují podle příslušných zkoušek smykem na jednotlivých kotvách. Odvozená hodnota má přibližně odpovídat 95% kvantilu při hladině významnosti 90 %.

Pokud se zkoušky smykem neprovádějí, mohou být hodnoty posuvu při krátkodobém zatížení smykem (VO) u plastové kotvy s kovovým rozpínacím prvkem stanoveny pro zatížení podle rovnice (6.12) s tuhostí při smyku rovnou 500 N/mm.

Hodnoty posuvu při dlouhodobém zatížení smykem V lze pokládat přibližně rovné 1,5násobku hodnoty VO.

Při zatížení smykem by se posuv mohl zvětšovat vlivem mezery mezi připevňovaným prvkem a kotvou. Vliv této mezery se bere v úvahu při návrhu.

### 7.	PŘEDPOKLADY A DOPORUČENÍ, PODLE NICHŽ SE POSUZUJE VHODNOST VÝROBKŮ K POUŽITÍ

### 7.1	Metody návrhu kotvení v autoklávovaném pórobetonu

#### 7.1.1	Skupinové použití

Plastové kotvy pro použití v autoklávovaném pórobetonu (AAC) se používají ke skupinovému připevnění. U skupinového použití kotev se předpokládá, že v případě nadměrného posuvu nebo porušení jedné kotvy se může zatížení přenést na sousední kotvy, aniž se významně poruší požadavky na připevňovaný prvek v mezním stavu použitelnosti a únosnosti.

Proto může být v návrhu připevňovaného prvku specifikován počet n1 bodů upevnění pro jeho ukotvení a počet n2 kotev na bod upevnění. Mimo to, je-li specifikována návrhová hodnota zatížení na bod upevnění NSd ≤ n3 (kN), do které jsou splněny požadavky na pevnost a tuhost připevňovaného prvku, nemusí se při návrhu připevňovaného prvku brát v úvahu přenos zatížení v případě nadměrného posuvu nebo porušení jedné kotvy.

Pro n1, n2 a n3 je možné uvažovat tyto standardní hodnoty:

n1  4; n2  1 a n3  4,5 kN nebo

n1  3; n2  1 a n3  3,0 kN.

#### 7.1.2	Koncepce návrhu a bezpečnosti

Při navrhování kotvení v autoklávovaném pórobetonu se uplatňuje koncepce návrhu s dílčími součiniteli bezpečnosti.

Pokud neexistují národní předpisy, mohou být použity níže uvedené dílčí součinitele bezpečnosti M:

Porušení oceli:		Zatížení tahem:

Ms =	 1,2fykfuk  1,4							(7.1)

Zatížení kotvy smykem s působením nebo bez působení ramene páky:

Ms =	 1,0fykfuk  1,25		fuk  800 N/mm2 a fyk/fuk  0,8		(7.2)

Ms =	1,5			fuk  800 N/mm2 nebo fyk/fuk  0,8	(7.3)

Ostatní způsoby porušení:

M =	2,0								(7.4)

#### 7.1.3	Specifické podmínky pro metodu návrhu kotvení v autoklávovaném pórobetonu

1)	V ETA má být uvedena pouze jedna charakteristická únosnost FRk nezávisle na směru zatížení a způsobu porušení. Pro tuto charakteristickou únosnost musí být též udán příslušný dílčí součinitel bezpečnosti a odpovídající hodnoty cmin a smin.

2)	Charakteristickou únosnost FRk pro jednotlivou plastovou kotvu lze též uvažovat pro skupinu dvou nebo čtyř plastových kotev s roztečí rovnou minimální rozteči smin nebo větší.

Vzdálenost mezi jednotlivými plastovými kotvami nebo skupinou kotev má být s 250 mm.

3)	Jestliže jsou svislé spáry ve stěně navrženy bez vyplnění maltou, musí být návrhová únosnost NRd omezena na 2,0 kN, aby bylo zajištěno, že nedojde k vytažení jedné cihly ze stěny. Toto omezení není nutné, jestliže se ve stěně používají zámkové prvky nebo jsou-li spoje navrženy pro vyplnění maltou.

4)	Jestliže spoje ve zdivu nejsou viditelné, musí se charakteristická únosnost FRk snížit koeficientem j = 0,5.

Jestliže spoje ve zdivu jsou viditelné (např. na neomítnuté stěně), je nutné brát v úvahu:

Charakteristickou únosnost FRk lze použít pouze tehdy, je-li stěna navržena tak, že spoje mají být vyplněny maltou.

Jestliže je stěna navržena tak, že spoje nemají být vyplněny maltou, může být charakteristická únosnost FRk použita pouze v případě, je-li dodržena minimální vzdálenost cmin od svislých spár. Pokud nelze tuto minimální vzdálenost od okraje cmin dodržet, musí se charakteristická únosnost FRk snížit koeficientem j = 0,5.

5)	Jestliže se nepředpokládá provedení speciálních zkoušek nebo výpočtů únosnosti dílce zhotoveného z AAC, musí se u prefabrikovaných vyztužených dílců brát v úvahu:

- Návrhová hodnota únosnosti ve smyku v důsledku ukotvení je menší nebo rovná 40 % návrhové únosnosti dílce v kritickém průřezu.

- U desek šířky 700 mm je vzdálenost od okraje c 150 mm.

- Rozteč bodů upevnění je s 600 mm. Body upevnění jsou jednotlivé kotvy nebo skupiny 2 nebo 4 kotev.

###### Oddíl čtvrtý:

OBSAH ETA

### 9.	OBSAH ETA

#### 9.1.4	Charakteristiky kotvy z hlediska bezpečnosti při užívání a metody ověřování

– charakteristické hodnoty k použití pro výpočet mezního stavu únosnosti

V ETA má být uvedena pouze jedna charakteristická únosnost FRk pro jeden podkladní materiál nezávisle na směru zatížení a způsobu porušení. Pro tuto charakteristickou únosnost musí být též udán příslušný dílčí součinitel bezpečnosti a odpovídající hodnoty cmin a smin.

#### 9.1.6	Předpoklady, na jejichž základě byla příznivě posouzena vhodnost kotvy k určenému použití

V ETA mají být též uvedeny specifické podmínky pro metodu návrhu podle bodu 7.1.3 – ad 2), 3), 4) a 5).

Rovněž má být v ETA uvedeno, že plastové kotvy se nesmí instalovat a používat v pórobetonu nasyceném vodou.